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中海油能源发展股份有限公司

高性能聚酯腻子
采购技术要求书


           编制：                
           审核：                
           批准：                 


[bookmark: _Toc13249324][bookmark: _Toc13248927]一、项目概况及总体要求
生产需要采购一批高性能聚酯腻子。
标准应用情况概述：本需求部分引用《HG/T 4561-2013 不饱和聚酯腻子》中优等品的柔韧性、表干、打磨性和涂刮性的技术参数，因标准中技术参数无法完全满足实际产品需求。
[bookmark: _Toc13248928][bookmark: _Toc13249325]二、需求一览表
	[bookmark: _Toc13248929][bookmark: _Toc13249326]序号
	品类编码
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期
	备注

	1
	A130204
	高性能聚酯腻子
	5kg/桶
	30000kg
	订单下达后72小时内交货
	无


备注：1.本表格“数量”是根据历史实际需求估算的，主要用于年协报价及价格评议，不代表实际采购数量，实际采购数量以“订单”下实际验收数量为准。2、订单最小订购量约为1000kg。按厂家原包装进行供应，实际交付数量在不超过订单约定数量的范围内允许与订单数量存在5%以内的偏差，且开票数量以最终实际签收数量为准，供应商无需再另行䃼足订单数量，视同订单履约完毕。
三、执行标准/规范
《HG/T 4561-2013 不饱和聚酯腻子》
四、设计/使用条件
到货/安装或使用地点：
江苏省常州市玉龙中路2号，中海油常州环保涂料有限公司北门。
☆五、技术要求
1、 部分引用高性能聚酯腻子引用《HG/T 4561-2013 不饱和聚酯腻子》中优等品的柔韧性、表干、打磨性和涂刮性的技术参数。
【下述补充要求为对上述标准中参数的补充优化】
	序号
	检验项目
	技术指标
	检验方法

	1
	腻子膜颜色及外观
	淡黄色，平整，无颗粒和孔眼、无裂纹
	目测

	2
	外观
腻子（主剂）
固化剂
	
白色，无结皮和搅不开的硬块
黄色均匀膏状体
	目测

	3
	*柔韧性
	≤50mm
	GB/T1731-2020

	4
	*稠度
	12cm
	GB/T1749-1979

	5
	*表干
	≤30min
	GB/T1728-2020

	6
	*实干
	≤120min
	GB/T1728-2020

	7
	打磨性（400#水砂纸）
	易打磨，不粘砂纸
	-

	8
	*细度
	≤50μm
	GB/T 1724-2019

	9
	*涂刮性
	易涂刮，不卷边，无砂痕
	GB/T 1727-2021

	10
	*冲击
	≥50cm
	GB/T 1732-2020

	11
	活化期
	≥20min
	GB/T 1768-2006

	12
	*碳纤维板材附着力（拉开法）
	≥10Mpa
	GB/T 5210-2006

	13
	耐聚氨酯漆性
	不咬起、不起泡、不渗色
	HG/T 3354-2003

	14
	耐硝基漆性
	不咬起、不起泡、不渗色
	HG/T 3354-2003

	15
	*碳纤维板材附着力（划格法）
	≤1
	GB/T 9286 -2021

	16
	*耐热性（300℃，2h）
	不起泡、不开裂、不剥落、允许轻微变色
	GB/T 1735-2009

	17
	*表面电阻
	≤107Ω
	BMS 10-21K

	以下性能为底漆、腻子配套测试：

	
18
	耐水性（38±1）℃/4d 
外观
附着力，级 ≤ 
铅笔硬度 ≥
	
不起泡、不剥落、允许轻微变色
1
HB（刮破）
	
GB/T 1733-1993
GB/T 9286-2021
GB/T 6739-2022

	19
	耐15 号液压油性（23±2）℃/7d 或 （66±2）℃ /24h
外观
附着力，级 ≤
铅笔硬度 ≥
	

不起泡、不剥落、允许轻微变色
1
HB（刮破）
	

GB/T 9274-1988
GB/T 9286-2021
GB/T 6739-2022

	20
	耐润滑油性（121±3)℃/24h 
外观
附着力，级 ≤ 
铅笔硬度 ≥
	
不起泡、不剥落、允许变色
1
HB（刮破）
	
GB/T 9274-1988
GB/T 9286-2021
GB/T 6739-2022

	21
	耐（RP-5）喷汽燃料性 （23±2） ℃/24h
外观
附着力，级 ≤
铅笔硬度 ≥
	

不起泡、不剥落、允许轻微变色 
1
HB（刮破）    
	

GB/T 9274-1988
GB/T 9286-2021 
GB/T 6739-2022

	22
	耐航空洗涤汽油（23±2） ℃/24h
外观
附着力，级 ≤ 
铅笔硬度 ≥
	
不起泡、不剥落、允许轻微变色
1
HB（刮破）
	
GB/T 9274-1988
GB/T 9286-2021
GB/T 6739-2022


注：18~22项耐性指标要求中的配套底漆为：聚氨酯底漆，制板要求：
先在复合材料上喷一道聚氨酯底漆，干膜厚度为（23±3）μm，在室温下干燥10h后，用400目砂纸打磨平整，二甲苯清洗干净，在室温下干燥2h后，刮一道聚酯腻子，腻子干燥后蘸水打磨至平整，腻子膜厚度为（40±20）μm，在室温干燥10h后，再喷一道聚氨酯底漆，干膜厚度为（23±3）μm，喷涂后先在室温下放置2h，然后在（50±2）℃的烘箱中烘烤24h，最后样板在符合 GB/T 9278-2008 规定的条件下放置1h后检验。
☆六、检测和试验
1、 供应商投标时应出具满足以上产品技术参数的检验报告或合格证且提供承诺书（承诺所出具的检验报告或合格证真实无误），未出具检验报告或合格证以及未提供承诺书的的视为技术评议不通过；
2、中标单位在收到中标通知书后，需在三天内提供20kg样品。我司根据本技术要求书指标进行验证，所有指标验证通过方可签订合同及批量供货；如有不合格项视为验证不合格，不合格报告以买方出具的报告为准；如卖方对试验报告结果存在异议，可以申请重新试验（无需再次提供样品），并共同见证
供样地址：江苏省常州市玉龙中路2号；联系方式：13511661182。
七、标识、包装、运输和存储
1. 产品标识
（1）包装不带任何印花和logo，将带有名称、规格型号、批号、生产日期、有效期、生产商名称、生产地址等内容的纸质标签贴在桶外。
（2）产品保质期一年，交货时剩余保质期需大于等于80%。
2. 产品包装
（1）根据买方要求提供铁皮桶包装，5kg/桶，包装不回收。
3. 产品运输
（1）运输地点为江苏省常州市玉龙中路2号。
（2）按照现场要求进行油漆运输，配合现场进行装卸等工作，承担一切运输费用。
4.产品存储
明确产品存储要求：注意防火、保持通风，不要直接在阳光下曝晒。
8、 技术文件
 	产品交付要求:卖方提供产品合格证、出厂检验报告。
九、技术服务与售后服务
技术联络与响应：涂装中如出现产品质量异常问题，卖方应在接到买方电话通知起12小时内技术人员到达现场，24小时内给买方提交解决方案。
[bookmark: _Toc13249328][bookmark: _Toc13248931][bookmark: _GoBack]十、其他要求
1. 过程文件、发票与合同接收人：王晓刚，ex_wangxg5@cnooc.com.cn。合同履行人:周云，ex_zhouyun@cnooc.com.cn；潘玉红panyh4@cnooc.com.cn。
2.1 买方计量验收，若有损耗卖方承担。
2.2 收货人及联系方式：方明娟 13401581236；常州市玉龙中路2号北门
2.3 入厂检验要求
由买方质检部门按内控文件《MM-00-01-004原材料技术要求》验收合格后收货。
3、合同期限：合同签订后三年 
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