中海油能源发展股份有限公司

绥中36-1原油处理厂污水处理系统优化提升项目

设备安装及钢结构施工服务

采购技术要求书

编  制  人：

审  核  人：

审  批  人：

一、需求概况

绥中36-1原油处理厂污水处理系统处理工艺包含物化处理工段、生化预处理工段、生化处理工段、深度处理工段四部分。包含斜管除油器、气浮、双滤料过滤、冷却、初沉池、铁碳微电解、芬顿、厌氧/缺氧/好氧（AAO生化池）、混凝沉淀、臭氧催化氧化、曝气生物滤池（BAF池）、活性炭等核心处理装置。该处理系统经过长期运行逐渐暴露出处理效率不稳定、运行成本偏高等问题，亟需优化提升改造。

根据绥中36-1原油处理厂污水处理系统优化提升项目需要，需要安装铁碳微电解处理装置成套设备、芬顿处理单元成套设备、超滤撬成套设备及附属管线、仪表、钢结构平台，对生化池进行流程工艺改造，对臭氧单元进行扩容，现需要具备专业施工能力的服务队伍来做好现场施工工作。

二、施工规范及要求

2.1标准、规范、其他

- 国家和行业有关标准；

- 中国船级社《海上设施规范》相关要求；

- (3) 《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2021

- (4) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2022

- (5) 《低压配电设计规范》GB 50054-2025

- (6) 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2023

- (7) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126-2008

- (8) 《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014

- (9) 《石油化工管架设计规范》SH/T 3055-2017

- (10)《钢结构设计标准》GB 50017-2017

- (11)《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020

- (12)《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017

- (13)《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011

- (14)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

- (15) 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2024；

- (16)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2024

- (17)《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T 3022-2019

- (18)《石油天然气工程管道和设备涂色规范》SY/T 0043-2020

- (19) 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

- (20)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2021

- (21)《工业安装工程质量验收统一标准》GB/T 50252-2018

- (22) 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

- (23) 《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013

- (24) 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

- (25) 严格遵守业主方 QHSE 体系相关要求。

- 2.2施工依据

- 业主方合同；

- 相关的标准、规范及本技术要求书；

- 业主审批的施工方案、专项施工方案；

- 招标方提供的本项目全套设计施工图纸（含工艺、设备、管道、电气、仪表、钢结构专业，图纸目录详见附件六）

- 本技术要求书与设计图纸不一致时，以设计图纸为准；未尽事宜以设计图纸为准。

2.3施工验收标准

1）严格遵守相关专业施工标准及验收规范，满足相关技术要求；

2）严格遵守HSE体系的作业程序和中海油的规章制度；

3）施工过程记录齐全，完工后提交招标人；

4）应满足国家相关标准规范要求、过程管理资料完善和项目投产达标要求

5）施工结束需要做到工完、料尽、场地清的标准。

三、施工范围和内容

3.1工作范围：

- 安装铁碳微电解处理装置成套设备、芬顿处理单元成套设备、超滤撬成套设备；具体包括设备明细详见附件三、四、五及设计图纸。

- 生化处理单元配套曝气盘、曝气管路的安装。

- 水解酸化池搅拌器及布水管的安装。

- 厌氧池搅拌器及布水管的安装。

- 臭氧进水缓冲罐及附属管线、机泵、臭氧尾气破坏装置、曝气盘的安装。

- 臭氧催化剂、填料及支撑结构、臭氧单元管线流程改造。

- 臭氧发生器新增制冷设备的安装。

- 生化处理单元换热器及附属管线的安装。

- 砂滤单元石英砂的安装，布水器的安装。

- 加药间内加药罐、加药泵、加药管线的安装。

- 加药间改造后门的制作安装。

- 空压机顶部安装集气罩和风机。

- 加药间、脱泥间配电柜更换为不锈钢耐腐蚀材质配电柜。

- COD 单元电伴热配电箱。

- 生化池顶内外护栏整体更换。

- 现场机泵、风机更换，位置移动。

- 流量计、温度变送器、 溶解氧分析仪的安装。

- 曝气风机管线利旧改造。

- 池内污泥清理，拟清理池体尺寸详见附件二。

- DCS系统、GDS系统升级改造，组态、控制逻辑、通讯升级。

- 现场设备钢制配套楼梯、栈桥的制作安装。

- 新增及改造设备的伴热、保温制作安装。

- 钢结构及防腐、给排水、仪表、配管、设备、电气、保温等专业的施工安装工作，所有施工要求满足相关标准规范和中海油管理规定的要求。

- 投标人施工所用的设备应全部满足招标人要求，例如合格证、第三方检测、标定证书等。

- 投标人完成设备、材料及施工过程中的的所有检验工作。

- 投标人负责项目完工后现场清理，提交完工资料，包含但是不限于完工报告、过程检测记录：尺寸检验、组对、焊接外观、管线试压及电气仪表测试等项目。

- 投标人负责招标人提供的设备、材料以及投标人为完成工程施工使用的设备、材料的场内转运。

- 为项目提供安装和调试所需的施工耗材、消耗品、防护用品和必要的工具等。

- 负责所有的施工的试验检验、报验、报检、单机调试、配合系统调试、三查四定整改、质保等工作。

- 编制吊装专项施工方案，并进行专家审查，通过业主方的专家审查合格后方可施工。

- 因环境保护、现场施工安全防护和保证施工顺利进行等必备措施工程（比如防尘措施、安全围挡防护措施、夏季及冬季施工措施、三通一平等）

- 在现场产生的垃圾、废料运至指定的场地堆放

- 对于施工期间，投标人机械或车辆等损坏厂区道路或场地的，以及吊装过程中对原有场地和道路破坏，由投标人负责修复，招标人不增加费用

- 投标人负责施工期间对业主装置设施有影响的进行保护或隔离。

- 食宿由投标人自理。

- 施工人员要持有健康证、承包商作业人员安全知识考试（线上学习和到天津或深圳或湛江参加笔试）、人员跟踪卡、智能定位模块；

- 招标人提供的设备、材料以及投标人为完成工程施工使用的设备、材料，均由投标人负责卸车、准备并摆放自卸时的支撑材料；大型设备的卸车需要投标人提供鞍座和支座；

- 配合其他作业所需的工作。

3.2工作量清单

投标方根据招标方绥中36-1原油处理厂污水处理系统优化提升项目的需要，为招标方提供服务，服务范围包括但不限于：（具体工作量详见附件一）

    - 芬顿处理单元成套设备（包含：芬顿塔（配套内部填料）、芬顿曝气风机、芬顿缓冲罐、芬顿提升泵、30%双氧水药剂罐、30%双氧水药剂转运泵、30%双氧水药剂计量泵、10%硫酸亚铁溶配罐、搅拌机、硫酸亚铁计量泵、管道、阀门及仪表等）安装；

    - 铁碳处理单元成套设备（包含：铁碳微电解塔（配套内部填料）、铁碳曝气风机、斜管沉淀池、铁碳排泥泵（配套曝气搅拌）、铁碳缓冲罐、铁碳提升泵、98%硫酸溶配罐、98%硫酸转运泵、98%硫酸计量泵、30%氢氧化钠溶配罐、搅拌机、30%氢氧化钠计量泵、PAM溶配系统、PAM计量泵、整套设备带独立的配电控制柜、PAC计量泵、管道、阀门及仪表等）安装；

    - 超滤撬成套设备（包含：超滤供水系统：供水泵、自清洗过滤器、配套仪表阀门等；主设备：超滤膜、框架、以及配套管路仪表阀门；反洗系统：反洗泵、过滤器等配套；清洗系统：清洗泵、罐、过滤器等；加药系统：加药泵、罐、以及配套管路仪表阀门等；仪表：工艺管线液位计、压力表、流量计等；阀门：工艺管路配套启动阀、手动阀等；电控系统：PLC柜、电磁阀柜，电缆线管等）安装。

    - 生化单元配套设备（包含换热器、搅拌机、布水管、曝气盘及曝气管线、潜水泵及附件管路等）安装。

    - 臭氧单元配套设备（包含缓冲罐、泵、催化剂及填料、催化剂支撑结构等）安装。

    - 砂滤单元配套设备（包括石英砂、布水管等）安装。

    - 臭氧发生器配套设备（臭氧发生器制冷机组、空压机排风管线及排风扇）安装。

    - 钢结构专业相关工作，包含：钢结构加工制作（例如：不锈钢、碳钢、镀锌钢管等）、钢结构安装（例如：楼梯、护栏、栈桥）等、钢结构打磨除锈刷漆等。

    - 管道专业相关工作，包含：各型号管线安装（例如：不锈钢材质、碳钢材质、PVC材质等）、各型号管件安装（例如：不锈钢材质、碳钢材质、PVC材质等）、各型号阀门安装（例如：球阀、截止阀、止回阀、闸阀、蝶阀、减压阀、疏水阀、分流阀、隔膜阀、调节阀等）、过滤器安装、安全阀安装、快速接头安装、阻火器安装、支吊架制作安装、埋地管线防腐、各型号管线拆除、各型号阀门拆除、管道试压、无损检测等工作。

    - 电气专业相关工作，包含：电控柜体安装（例如：低压开关柜）、现场配电箱安装（包含：防爆照明配电箱、防爆检修配电箱、防爆配电开关箱、防爆伴热电源箱安装、接线、校线、调试）、支吊架安装。

    - 仪表专业相关工作，包含：温度计安装、压力表、节流装置安装、流量计安装、液位计安装、变送器安装、气体报警仪安装、仪表阀门安装（例如：电动关断阀、气动关断阀、液动关断阀、电动开关阀、气动开关阀、液动开关阀、自力式调节阀、电动球阀、单座调节阀等）、接线箱安装（例如：非防爆接线箱、防爆接线箱）、卡件安装（包含：提供DCS，ESD的AI AO DI DO MODBUS通讯等卡件和授权；绘制接线图，柜内安装接线 ；提供PLC AI AO DI DO MODBUS通讯卡件，IO远程站卡件等）、卡件拆除（包含：查找、拆除柜内IO卡件，拆除柜内接线，拆除柜内端子，拆除防浪涌和继电器等）、中控系统组态（包含：DCS系统组态、ESD系统组态、因果逻辑测试等）、支吊架安装。

    - 防腐保温专业相关工作，包含：管线保温（例如：管线、阀门、弯头、法兰、三通、变径等管件及管线上仪表）。

    - 其他附属配套工作，包含：现场办公区域及材料设备堆放区域的搭建（例如：现场场地三通一平、配套围挡搭建、集装箱办公室搭建、预制工棚的搭建、设备材料堆放区域的搭建、项目完成后的场地恢复）、系统联合调试、配合完成第三方及业主监理工作、施工完毕后的水泥保护层修复、工程项目资料归整。

    - 备注：工程量清单中除招标人明确提供的设备材料外，为完成各项工作所需的其他所有设备、材料等均由投标人提供。

3.3技术要求

3.3.1钢结构安装要求：

投标人负责合同范围内钢结构相关工作。

部分引用《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)文件中第3项荷载分类和荷载组合中第3.1.53.1.5承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按标准组合设计时，对可变荷载应按规定的荷载组合采用荷载的组合值或标准值作为其荷载代表值。可变荷载的组合值，应为可变荷载的标准值乘以荷载组合值系数；附录F结构基本自振周期的经验公式；附录G结构振型系数的近似值。

部分引用《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）文件中第4项原材料及成品验收中第4.3.1型材和管材的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验,检验结果应符合国家现行标准的规定。检查数量:质量证明文件全数检查;抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告；第5项焊接工程中第5.1.3焊缝应冷却到环境温度后方可进行外观检测,无损检测应在外观检测合格后进行,具体检测时间应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定；第8项钢构件组装工程中第8.1.4板材、型材的拼接应在构件组装前进行。构件的组装应在部件组装、焊接、校正并经检验合格后进行。构件的隐蔽部位应在焊接、栓接和涂装检查合格后封闭。；第13项涂装工程中第13.1.4，采用涂料防腐时,表面除锈处理后宜在4h内进行涂装，采用金属热喷涂防腐时,钢结构表面处理与热喷涂施工的间隔时间,晴天或湿度不大的气候条件下不应超过12h,雨天、潮湿、有盐雾的气候条件下不应超过2h。

钢结构施工及验收执行《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020。主要要求如下：

- 原材料及成品验收：型材和管材的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时，应按规定抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果符合标准要求。质量证明文件全数检查，抽样数量按进场批次和抽样检验方案确定。

- 焊接工程：焊缝应冷却到环境温度后方可进行外观检测，无损检测应在外观检测合格后进行，具体检测时间符合《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定。

- 钢构件组装工程：板材、型材的拼接应在构件组装前进行。构件的组装应在部件组装、焊接、校正并经检验合格后进行。构件的隐蔽部位应在焊接、栓接和涂装检查合格后封闭。

具体设备数量及工作量以设计图纸和合同为准。

3.3.2设备安装要求：

投标人负责订单范围内设备的安装及调试工作。

执行标准：部分引用《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2021）文件中第2章地脚螺栓与垫铁中第一节地脚螺栓地脚螺栓在预留孔里应垂直，无倾斜。螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密。拧紧螺母后，螺栓应露出螺母，其露出的长度宜为螺栓直径的1/3~2/3.；当设备的负荷由垫铁组承受时，垫铁组的位置和数量应符合以下要求:1.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁。2.垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下，应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；第3章放线、就位、找平和调平要求中第3.0.7 机械设备安装精度的偏差，宜符合下列要求:1能补偿受力或温度变化后所引起的偏差;2能补偿使用过程中磨损所引起的偏差;3不增加功率损耗;4 使转动平稳;5有利于提高工件的加工精度。

3.3.3管道及管件安装要求：

具体设备数量及工作量以设计图纸和合同为准。

- 碳钢管道及管件安装：

投标人负责订单范围内碳钢管道及管件的安装工作。

严格按照设计文件相关焊接工艺评定进行。

执行标准：

管道焊接：部分引用《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）文件中第4项材料中第4.0.1焊接工程所采用的母材，应具有制造厂的质量证明文件，并应符合国家现行标准和设计文件的规定；第5项焊接工艺评定中第5.0.1在掌握材料的焊接性能后，应在工程焊接前进行焊接工艺评定。5.0.10工程产品施焊前，应根据焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程，用于指导焊工施焊和焊后热处理工作。一个焊接工艺规程可依据一个或多个焊接工艺评定报告编制，一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接工艺规程；第7项碳素钢及合金钢的焊接中第7.3.1焊接材料的选用应按照母材的化学成分、力学性能、焊接性能、焊前预热、焊后热处理、使用条件及施工条件等因素综合确定，并应符合相关规定；第13项焊接检验及焊接工程交接中第13.3.2除设计文件和焊接工艺文件另有规定外,焊缝无损检测应在该焊缝焊接完成并经外观检查合格后进行。对有延迟裂纹倾向的材料，无损检测应在焊接完成24h后进行。对有再热裂纹倾向的接头，无损检测应在热处理后进行。

部分引用《工业金属管道施工及验收规范》（GB50235-2010）文件中第4项管道原件和材料的检验中第4.1.2管道元件和材料在使用前应按国家现行有关标准和设计文件的规定核对其材质、规格,型号、数量和标识,并应进行外观质量和几何尺寸的检查验收,其结果应符合设计文件和相应产品标准的规定。管道元件和材料标识应清晰完整,并应能够追溯到产品质量证明文件；第5项管道加工中第5.1.1管道元件的加工制作除应符合本规范的有关规定外,尚应符合设计文件和有关产品标准的规定；第6项管道焊接和焊后热处理中第6.0.1工业金属管道及管道组成件的焊接与焊后热处理除应符合本章的规定外,尚应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的有关规定；第7项管道安装中第7.4.3大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,或储罐底部管道沿地面敷设在支架上时,应在储罐液压(充水)试验合格后安装;也可在液压(充水)试验及基础初阶段沉降后,再进行储罐接口处法兰的连接。7.6.3安装不锈钢和有色金属管道时,应采取防止管道污染的措施。安装工具应保持清洁,不得使用造成铁污染的黑色金属工具。不锈钢,镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金等管道安装后,应防止其他管道切割,焊接时的飞溅物对其造成污染；第8项管道检查、检验和试验中第8.6.4液压试验应符合下列规定:1液压试验应使用洁净水。当对不锈钢、镍及镍合金管道，或对连有不锈钢、镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25X10-(25ppm)。也可采用其他无毒液体进行液压试验。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50,并应采取安全防护措施。2试验前,注入液体时应排尽空气。3试验时,环境温度不宜低于5℃。当环境温度低于5时，应采取防冻措施。4承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。；第9项管道吹扫与清洗中第9.1.2管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求,工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面脏污程度确定,并应符合下列规定:1公称尺寸大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。2公称尺寸小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。3公称尺寸小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。4蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫。5对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹扫与清洗方法。

部分引用《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》（SH3533-2003）文件中第6项管道敷设与阀门安装中第6.1.1管道敷设应具备以下条件:a)与管道有关的土建工程经检查合格;b)与管道连接的设备找正合格并固定完毕:c)管道组成件已经检验合格且内部已清理干净；第7项附属构筑物；第8项管道水压试验及冲洗中第7.1.1给水排水井、水口、管道支墩、锚周件等除应符合设计文件和本规范规定外,尚应符合GBJ141的有关规定。

无损检测：承压设备无损检测NB/T47013-2015

管道试压： 水压试验为工作压力的1.5倍，进行水压试验时，压力应缓慢升至试验压力，保持10min，压力降不大于0.05MPa，再降至设计压力，保持时间不少于30min，进行外观检查，无异常、无渗漏为试验合格。试验用压力表必须经过校验合格，同根管道试压不得少于2块压力表。

管道吹扫：管道的压力试验合格后，投标人应负责组织吹扫或清洗工作。公称直径大于或等于600mm的管道，采用人工清洗，公称直径小于600mm的液体管道，采用水冲洗，水冲洗流速不得低于1.5m/s,应连续进行，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。

- 风管管道及管件安装

投标人负责订单范围内PP管道及管件的安装工作。严格按照设计文件相关要求进行安装。

执行标准：部分引用《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）文件中第二章第二节硬聚氯乙烯风管的制作工程中第第2.2.1条检进数量:按数量抽查10%，但不少于5件。(1)保证项目。第2.2.2条风管的规格、尺寸必须符合设计要求。检验方法:尺量和观察检查。第2.2.3条焊缝的坡口形式和焊接质量必须符合施工规范规定，焊缝无裂纹、焦黄、断裂等缺陷，纵向焊缝错开。检验方法:观察检查；第三节风管及部件制作中第第2.3.1条本节适用于各类风口、风阀、罩类、风帽及柔性短管等部件的制作。检查数量:按数量抽查10%，但不少于5件。防火阀逐个检查；第四节风管及部件安装工程中第2.4.1条本节适用于薄钢板、铝板、不锈钢板、复合钢板、硬聚氯乙烯板和玻璃钢风管及其配套部件的部件的安装工程。检查数量:按不同材质、用途各抽查20%，但不少于1个系统，其中水平、垂直风管的管段在5段以内各抽查1段:5段以上各抽查2段；

管道的连接方式：热熔对接适用于大口径管道，提供高强度接头；电熔连接适用于小口径或难以直接操作的场合；法兰连接确保连接部位清洁干燥，涂抹适量热熔胶或密封胶，连接紧密无泄漏。

管道测试：进行设计工作压力测试，确保无泄漏点，能承受设计压力；采用漏光法或漏风检测仪检测进行漏风检测，确保系统严密性。

- 不锈钢管道及管件安装

- 投标人负责订单范围内不锈钢管道及管件的安装工作。严格按照设计文件相关要求进行安装。

执行标准：部分引用《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）文件中第4项材料中第4.0.1焊接工程所采用的母材，应具有制造厂的质量证明文件，并应符合国家现行标准和设计文件的规定；第5项焊接工艺评定中第5.0.1在掌握材料的焊接性能后，应在工程焊接前进行焊接工艺评定。5.0.10工程产品施焊前，应根据焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程，用于指导焊工施焊和焊后热处理工作。一个焊接工艺规程可依据一个或多个焊接工艺评定报告编制，一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接工艺规程；第7项碳素钢及合金钢的焊接中第7.3.1焊接材料的选用应按照母材的化学成分、力学性能、焊接性能、焊前预热、焊后热处理、使用条件及施工条件等因素综合确定，并应符合相关规定；第13项焊接检验及焊接工程交接中第13.3.2除设计文件和焊接工艺文件另有规定外,焊缝无损检测应在该焊缝焊接完成并经外观检查合格后进行。对有延迟裂纹倾向的材料，无损检测应在焊接完成24h后进行。对有再热裂纹倾向的接头，无损检测应在热处理后进行。

部分引用《工业金属管道施工及验收规范》（GB50235-2010）文件中第4项管道原件和材料的检验中第4.1.2管道元件和材料在使用前应按国家现行有关标准和设计文件的规定核对其材质、规格,型号、数量和标识,并应进行外观质量和几何尺寸的检查验收,其结果应符合设计文件和相应产品标准的规定。管道元件和材料标识应清晰完整,并应能够追溯到产品质量证明文件；第5项管道加工中第5.1.1管道元件的加工制作除应符合本规范的有关规定外,尚应符合设计文件和有关产品标准的规定；第6项管道焊接和焊后热处理中第6.0.1工业金属管道及管道组成件的焊接与焊后热处理除应符合本章的规定外,尚应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236的有关规定；第7项管道安装中第7.4.3大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,或储罐底部管道沿地面敷设在支架上时,应在储罐液压(充水)试验合格后安装;也可在液压(充水)试验及基础初阶段沉降后,再进行储罐接口处法兰的连接。7.6.3安装不锈钢和有色金属管道时,应采取防止管道污染的措施。安装工具应保持清洁,不得使用造成铁污染的黑色金属工具。不锈钢,镍及镍合金、钛及钛合金、锆及锆合金等管道安装后,应防止其他管道切割,焊接时的飞溅物对其造成污染；第8项管道检查、检验和试验中第8.6.4液压试验应符合下列规定:1液压试验应使用洁净水。当对不锈钢、镍及镍合金管道，或对连有不锈钢、镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25X10-(25ppm)。也可采用其他无毒液体进行液压试验。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50,并应采取安全防护措施。2试验前,注入液体时应排尽空气。3试验时,环境温度不宜低于5℃。当环境温度低于5时，应采取防冻措施。4承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。；第9项管道吹扫与清洗中第9.1.2管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求,工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面脏污程度确定,并应符合下列规定:1公称尺寸大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。2公称尺寸小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。3公称尺寸小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。4蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫。5对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹扫与清洗方法。

管道的连接方式：根据管道材质和厚度选择合适的焊接方法，如TIG焊（钨极惰性气体保护焊）​：适用于薄板（≤3mm），焊缝质量高，需使用纯氩气保护、MIG焊（熔化极惰性气体保护焊）​：适合中厚板（大于3mm），效率高，使用Ar+2-5% CO₂或Ar+He混合气体。

焊后处理：清除焊缝及附近的焊渣、飞溅物，进行酸洗钝化处理。

无损检测：执行无损检测NB/T47013-2015

3.3.4仪表安装要求：

投标人负责合同及设计图纸范围内电气仪表专业的安装工作。严格按照设计文件相关要求进行安装。

执行标准：部分引用《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50257-2014) 文件中第4项防爆电气设备的安装中第4.1.1防爆电气设备的安装,应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》GB3836.15和《可燃性粉尘环境用电器设备》GB12476的有关规定；第5项爆炸危险环境的电气线路中第5.1一般规定5.1.1电气线路的敷设方式、路径,应符合设计要求。当设计无明确要求时,应符合下列规定:1电气线路,应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。并应符合下列规定:1)当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水措施。2)电气线路宜在有爆炸危险的建筑物、构筑物的墙外敷设。3)在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不宜堆积并且易于粉尘清除的位置敷设。4)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道栈桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧。2敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞。3在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。4在架空、桥架敷设时电缆宜采用阻燃电缆。采用能防止机械损伤的桥架敷设时,塑料护套电缆可采用非铠装电缆。在不存在鼠、虫等损害的2区、22区电缆沟内敷设的电缆,可采用非铠装电缆；第6项火灾危险环境的电气装置中第6.2电气设备的安装，第6.3电气线路安装；第7项接地中第7.1.1在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、安装在已接地的金属结构上的设备、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地。

部分引用《石油化工静电接地设计规范》(SH/T3097-2017)文件中第3.10静电接地；第4.1静电接地的范围中第4.1.1在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施:；第4.2静电接地方式中第4.2.1直接静电接地:静电导体应采用金属导体进行直接接地。4.2.2间接静电接地:为使金属以外的静电导体、静电亚导体进行静电接地，将其表面的局部或全部与接地的金属体紧密相接的一种接地方式。4.2.3静电非导体除应间接静电接地外，尚应配合其他的防静电措施；第4.3静电接地系统的接地电阻中第4.3.1静电接地系统静电接地电阻值不应大于102。专设的静电接地体的对地电阻值不应大于1002。在山区等土壤电阻率较高的地区，其对地电阻值不应大于10002。；第4.4静电接地端子和接地板中第4.41应在设备、管道的一定位置上，设置专用的接地连接端子，作为静电接地的连接点；第4.5静电接地支线和连接线中第4.5.1静电接地支线和连接线，应采用具有足够机械强度、耐腐蚀和不易断线的多股金属线或金属体,；第5项技术要求中第5.1.1固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳，应进行静电接地。覆土设备一般可不做静电接地。5.1.2直径大于等于2.5m或容积大于等于50m的设备，其接地点不应少于2处，接地点应沿设备外围均匀布置，其间距不应大于30m,5.1.3有振动性能的固定设备，其振动部件应采用截面不小于6m的铜芯软绞线接地，严禁使用单股线。有软连接的几个设备之间应采用铜芯软绞线跨接。

部分引用《石油化工装置防雷设计规范》(GB50650-2011) 文件中第5项户外装置的防雷中第5.4.1机器设备和电气设备应位于防雷保护范围内以避免遭受直击雷；第6项防雷装置中6.1.1接闪器的形式可分为杆状接闪器(接闪杆)、线状接闪器(接闪线)、网状接闪器(接闪网)、金属设备本体接闪器。6.2.1引下线宜采用焊接、夹接、卷边压接、螺钉或螺栓等连接，保证金属各部件间保持良好的电气连接。预应力混凝土钢筋不应作为引下线。6.3.1接地体的材料、结构和最小尺寸应符合表6.3.1的要求。

投标人负责本招标范围内全部电气仪表部分安装、关联设备的改造及调试工作。

具体设备数量及工作量以合同及设计文件为准。

- 电力电缆、控制电缆沿桥架至设备附近穿镀锌钢管保护沿墙、梁柱敷设。新增设备采用阻燃铠装电缆供电。所有新增电气设备防爆防护等级均不低于ExdIIBT4，IP65。

- 将电缆敷设在电缆托架、马脚上；不能借用原有桥架时需增设电缆桥架。

- 用带PVC护套或镀塑的不锈钢扎带进行电缆捆绑、固定，水平捆绑间距3英尺以下，垂直捆绑间距应2英尺以下；

- 敷设中的电缆弯曲半径不小于其外径的10倍；

- 电缆在穿过甲板或墙壁时，采取焊电缆护管并填充防火堵料的方法；

- 电缆在盘一侧留两倍盘高的余量，在现场一侧留2米的余量；

- 电缆两端拴挂电缆标记牌，标记电缆号；

- 控制柜保护接地：仪表盘、控制柜的机壳等。

- 现场保护接地：电缆桥架，所有现场仪表外壳，穿线（电缆）管、铠装电缆的铠装护层两端。

- 仪表设工作接地和保护接地，接到电力接地网上，接地电阻≤4Ω ，具体如下：保护接地、工作接地(包括信号回路接地、屏蔽接地)、回路接地、屏蔽接地接至仪表系统工作接地汇流排上，且屏蔽接地应在控制柜侧实施；工作接地电阻值 R≤4Ω 。

- 控制柜的仪表电缆入口处采用了电涌保护器，电涌保护器应采取仪表系统防雷接地。电源系统的防雷接地接至电气防雷接地系统，信号回路的防雷接地接至仪表保护接地汇总板。

3.3.5防腐保温要求：

投标人负责订单范围内防腐保温工作。严格按照设计文件相关要求进行安装。执行标准：部分引用《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》(SH/T3022-2019)文件中第5项涂装设计。

部分引用《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T 0043-2020）文件中第4项涂色规定中第4.1.管道涂色，4.2设备涂色，4.3钢结构设施涂色；第5项标识中第5.1管道标识，5.2设备标识。

部分引用《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）文件中第4项结构和构建中第4.2.9 4.2.9混凝土结构外露的钢制预埋件和连接件的防护，应根据腐蚀性等级、重要性和检查维修难易程度按下列要求分别采取下列措施:1采用树脂或聚合物水泥的混凝土包裹，混凝土的厚度宜为30mm~50mm:.2采用树脂或聚合物水泥的砂浆抹面，砂浆的厚度宜为10mm~20mm;。4采用防腐蚀涂层防护，涂层的厚度宜为200μm~320μum;5采用耐腐蚀金属制作。4.2.10先张法外露的预应力筋应采用树脂或聚合物水泥的混凝土进行封闭，保护层厚度不应小于50mm。后张法预应力混凝土的锚固端，当采用暴露式布置时，应采用树脂或聚合物水泥的混凝土包裹，保护层厚度不小于50mm,且锚固端部位应防止腐蚀性介质和水积聚。3采用树脂玻璃鳞片胶泥防护，胶泥的厚度宜为1mm~2mm;；

部分引用《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476-2019）文件中第4项一般环境中第4.2环境作用等级，4.3材料与保护层厚度；第5项冻融环境中第5.2环境作用等级，5.3材料与保护层厚度。

涂料涂层厚度均指干膜厚度；不保温工艺管线外防腐涂料面漆颜色按各有专业的要求执行。管道设备的防腐符合《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2019）；管道涂漆前必须严格除锈 ，除锈质量达到Sa2.5标准 ，除锈完毕后进行涂漆。

具体设备数量及工作量以合同及设计文件为准。

地面管线、容器、储罐外壁防腐涂层系统见表2.1。

| 防腐部位 | 介质操作温度℃ | 涂层系统 | 总干膜厚度（μm） | 表面处理等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面管线、容器、储罐外壁、设备、钢结构非绝热部分 | -35~100 | 环氧富锌底漆 | 75 | Sa2.5 |
|  |  | 环氧云铁中间漆 | 200 |  |
|  |  | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 75 |  |
| 地面管线、容器、储罐外壁及设备绝热部分 | -35~100 | 环氧富锌底漆 | 75 | Sa2.5 |
|  |  | 环氧云铁中间漆 | 200 |  |
| 地面管线、容器、储罐外壁及设备保温部分 | 100～200 | 无机富锌底漆 | 50 | Sa2.5 |
|  |  | 硅酮高温铝漆 | 75 |  |
| 地面管线、容器、储罐、设备及火炬高温部位 | 200～400 | 无机富锌底漆 | 50 | Sa2.5 |
|  |  | 硅酮高温铝漆 | 75 |  |
| 立式储罐罐底板外表面 | ≤100 | 高固体环氧煤沥青（或厚浆型环氧防腐涂料） | 150 | Sa2.5 |
|  |  | 高固体环氧煤沥青（或厚浆型环氧防腐涂料） | 150 |  |
| 立式储罐底板外壁焊缝150mm宽范围内 | ≤100 | 无机富锌涂料 | ≥75 | Sa2.5 |
| 轻烃储罐外表面 | ≤100 | 反射隔热涂料底漆 | 100 | Sa2.5 |
|  |  | 反射隔热涂料中间漆 | 60 |  |
|  |  | 反射隔热涂料面漆 | 90 |  |
| 地上镀锌管道及构件 | ≤80 | 蚀刻底漆（或者扫砂处理） |  |  |
|  |  | 环氧漆 | 100 |  |
|  |  | 脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆 | 50 |  |
| 地上不锈钢非保温部位防腐 | ≤120 | 环氧底漆 | 50 | Sa2.5 |
|  |  | 双组份环氧树脂涂料 | 100 |  |
|  |  | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 75 |  |
| 地上不锈钢保温部位防腐 | ≤120 | 环氧酚醛树脂漆 | 125 | Sa2.5 |
|  |  | 环氧酚醛树脂漆 | 125 |  |

- 注：

- 如果不锈钢与碳钢连接，不锈钢外表面的涂层应超出焊接区至少50mm。

- 如果可能，应避免不同钢材料的连接，一旦由于不可避免的设计要求，连接在所难免时，应该在不同的材料之间选择合适的绝缘材料（聚四氟乙烯或类似的），这个包括安装在罐体里及外部区域的管道和相关的支架结构，螺栓和夹子等。

埋地管线涂层系统见表2.2

| 防腐部位 | 介质操作温度℃ | 涂层系统 | 总干膜厚度（μm） | 表面处理等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地管线不保温 | ≤70 | 无溶剂液体环氧防腐层 | 600 | Sa2.5 |
|  |  | 胶粘带配套底漆 | 30~50 |  |
|  |  | 增强纤维型聚丙烯胶粘带 | 总厚度≥2.3mm，搭接55％ |  |
| 埋地管线 | 70~300 | 无机富锌漆 | 50 | Sa2.5 |
|  |  | 硅酮高温铝漆 | 75 |  |

- 管道涂色

- 管线涂色要求执行《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T 0043-2020）及业主系统内相关涂色规范。

3.3.6池体清理要求：

投标人负责合同范围内池体清理工作，清理淤泥工程量按池内污水排空后池底清理前原状天然密实方计算，池壁沾染少量淤泥不计入工程量。

作业前必须严格执行GB 30871-2022有限空间作业管理规定，落实作业票审批、物理隔离、通风置换、连续气体检测、专职监护，氧含量、可燃气体、硫化氢浓度达标后方可进场作业。

清淤采用机械抽吸+人工辅助+高压水冲洗结合工艺，彻底清除池底淤积污泥、池壁油泥挂壁、边角死角结块污物。

3.3.7 管道涂塑要求：

投标人负责合同范围内管道涂塑工作。严格按照设计文件相关要求进行。执行标准：部分引用《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》(GB/T 28897-2021)文件中第7.3.4.1要求，涂塑用环氧树脂(EP)粉末应符合表3的规定。

表 3   环氧树脂粉末的要求

| 指标 |  | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度/(g/cm3 ) |  | 1. 3~ 1. 5 | GB/T 4472 |
| 粒度分布/% |  | 筛上 150 μm≤3;筛上 250 μm≤0. 2 | GB/T 6554 |
| 不挥发物含量/% |  | ≥99. 5 | GB/T 6554 |
| 水平流动性/mm |  | 22~ 28 | GB/T 6554 |
| 胶化时间/s |  | ≤120(200 ℃) | GB/T 6554 |
| 热特性 | ΔH J/g | ≥45 | 附录 D |
|  | Tg2 ℃ | ≥98 |  |
| 冲击强度/(kg · cm) |  | ≥50 | GB/T 1732 |
| 弯曲试验/(φ2mm) |  | 涂层无开裂或剥落 | GB/T 6742 |

部分引用《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》(GB/T 28897-2021)文件中第7.4.6要求，聚乙烯涂塑层与基管之间的附着力应不小于30 N/cm;环氧树脂涂层与基管之间的附着力应为1级 ~ 3级 。

钢管内壁表面预处理：喷砂除锈达到Sa2½ 级（GB/T 8923.1），锚纹深度 40~90μm，涂塑前内壁无油污、盐分、返锈。

涂层厚度：污水工况加强级，DN≤65≥0.35mm，DN80~500≥0.40mm，DN≥600≥0.45mm。

针孔检测：所有涂塑管道内壁 100% 电火花检漏，检漏电压按 5V/μm 执行，无击穿为合格。

耐化学性能：适配污水介质（含硫化氢、酸碱波动），粉末供应商提供耐化学浸泡试验报告。

3.3.8 仪表校准及回路调试要求：

投标人负责合同范围内仪表校准及回路调试工作。严格按照设计文件相关要求进行调试。执行标准：部分引用《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)文件中第12.2.5项：变送器、转换器应进行输入输出特性试验和校准，其准确度应符合设计文件的规定，输入输出信号范围和类型应与铭牌标识、设计文件规定一致，并应与显示仪表配套。

第12.1.11项：单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，不应少于5点。当进行回路试验时，仪表校准点不应少于3点。

第12.5.4 项：检测回路的试验应符合下列要求:

1 在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号， 回路的显示仪表部分的示值误差，不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。

2 温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号。

3 现场不具备模拟被测变量信号的回路，应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。

第12.5.5项：控制回路的试验应符合下列规定:

1 控制器和执行器的作用方向应符合设计文件要求。

2 通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号，检查执行器的全行程动作方向和位置应正确。执行器带有定位器时应同时试验。

3 当控制器或操作站上有执行器的开度和起点、终点信号显示时，应同时进行检查和试验。

开关量及联锁回路逐点模拟信号，核对状态、报警、事件记录；全部联锁条件开展模拟测试，验证联锁动作、复位、旁路、首出报警功能；

全部调试过程留存完整书面记录：仪表校准记录、回路调试记录、调节阀调试记录、联锁试验记录；不合格项完成整改复校后方可投运。

### 3.3.9 未尽事宜

其它未提及事宜，投标人应严格遵守国家标准、规范，招标人保留对相关问题提出修改要求的权利，如有相关要求，招标人书面通知投标人。

四、投标人责任及项目管理

4.1投标人的责任

1）投标人在完成本技术文件规定的所有建设工作过程中的责任最少应包括：投标人应按本工作包的规定和国家现行最新的有关标准、法规和规范的要求安全优质，按期完成施工项目。

2）人员组织

在项目实施过程中，投标人应建立并保持一个项目管理组，并根据的实际情况提供足够数量的、经验丰富的施工和管理人员，以保证技术文件规定的所有工作顺利进行。

投标人应根据招标人提供的技术要求，合理制定和调整施工计划、人员及设备安排，保证按期保质保量完成。

3）投入各项工作所需的合格施工人员，并至少完成如下工作：

招标人供应材料的领用；

准备和修改工作进度表；

准备周报告；

检验和试验。

4）工作程序

在本项目建设过程中，投标人应合理安排工序，以保证投标人按招标人要求完成所有工作。

5）计划和费用控制

投标人应建立详细的工作进度计划和人力安排计划，以满足招标人建设本的进度要求。

投标人应处理招标人提出的工作变更要求并估算确定变更对整个项目建设费用和工期的影响程度。投标人应按变更程序处理变更工作并应得到招标人的批准。

5）招标人供设备材料到场后，由投标人负责清点、接收、现场保管，丢失、损坏由投标人承担。

4.2项目管理

### 4.2.1人员资格要求

★1）项目经理

项目经理1名：具备有效的机电工程专业的中华人民共和国二级建造师注册证书及以上证书，具备有效的安全生产管理人员考核合格证书（B 证），注册单位均为投标人。

★2）专职安全管理人员

专职安全管理人员2名：具有有效的安全生产管理人员考核合格证书（C1证）1名，具有有效的安全生产管理人员考核合格证书（C2证或C3证）1名，注册单位均为投标人。

★3）特殊工种人员

根据工程情况，配备满足施工需要的特殊工种人员，必须持证上岗，作业项目与证件相符。焊接与热切割作业人员3人，具备有效期内的由应急管理局颁发的特种作业操作证，操作项目为熔化焊接与热切割作业；电工作业人员3人，具备有效期内的由应急管理局颁发的特种作业操作证，操作项目为低压电工作业；高处作业人员3人，具备有效期内的由应急管理局颁发的特种作业操作证，操作项目为登高架设作业或（高处安装、维修、拆除作业）；前述人员均为投标人自有人员。

★4） 其它工种人员

人员要求：施工前7天内提供健康证等相关证明文件。

5）投标人投入的现场主要管理人员（项目经理、专职安全管理人员）不得低于本技术要求书中要求的资格条件，施工过程中不得随意更换，投标人确需调整时需先通知招标人并取得招标人同意，且替代人员职级不低于相应被替换的人员。

6）食宿及交通自理。

★7） 人员入厂要求

投标人承诺所有进厂施工人员均办理中海油人员定位终端，满足绥中36-1原油处理厂人员入厂要求。

★8） 人员保险要求

投标人承诺为所有进厂施工人员均购买人身伤害险或雇主责任险，该等保险的每次事故赔偿限额最低为人民币400,000.00元，但事故次数不限；为其入厂施工设备（包括机动车辆和其它运输工具）购买财产险，承保工作设备因任何原因引起的全部损失或损害；

4.3计划与质量

### 4.3.1计划与进度

投标人应根据招标人制定的计划与进度控制要求编制并提交施工进度计划表供招标人审批，一旦招标人书面批准，该计划表将作为正式的进度计划表，除非招标人同意，该进度计划表不能修改。投标人应按招标人批准的进度计划表完成合同规定的全部工作。

### 4.3.2进度报告

投标人应编制和提交进度报告给招标人。

### 4.3.3质量保证与控制

投标人应按合同要求有效实施质量保证与质量控制。质保期为完工验收之日起12个月。

质保范围为投标人施工安装、投标人提供材料质量；甲供设备本体质保由设备厂家负责，投标人负责协调配合。

4.4 现场管理

施工现场必须进行科学、合理、经济的规划和管理；为创造一个安全、文明和有序的施工环境，为施工提供优质服务，确保达到招标人的安全、质量和进度目标，招标人对现场管理作如下规定。

4.4.1 现场临时设施总图

现场的投标人施工阶段的临时办公区和材料堆放区由投标人负责并提供相关设施及进行场地的整理、围挡的搭建、防雨措施、防洪措施的修建，此费用包含在施工单价中。

投标人现场设施还包括：临时供电系统、临时道路、临时供水系统、临时排水系统和相关的永久坐标测量控制点，此费用包含在施工单价中。各订单工程施工产生的用水和用电费用由投标人承担。

4.4.2 对现场临时设施的管理原则

所有的现场办公室需符合国家、海油对临时施工办公室在HSE、防台风、防洪等方面的要求。在交工验收前所有的临设应拆除，场地恢复到原貌，除非招标人要求保留。

投标人负责对项目现场进行初步平整，投标人应负责其界区内场地的平整、施工期间的用土平衡和铺面以用施工后场地的清理恢复。

4.5 车辆管理

所有进入现场的车辆和移动设备必须经过机械和安全检查；只有经过确认后，方可进入现场进行施工作业。所有车辆必须在指定地点进出现场，应按照现场管理人员或现场保卫人员的指定的路线行驶；人车路线分离。当车辆进入现场后，其施工作业必须严格按照相关HSE要求进行。车辆必须停在指定的停车场，道路上不得随意停放车辆，确保现场道路畅通无阻。履带式起重机或履带式挖掘机通过现场道路时，应采取保护措施，如在路面上放垫板等。与施工作业无关的车辆进入现场应招标人相关部门的人员陪同；

4.6 现场道路控制

(1) 临时道路：由投标人修建的所有道路应足以满足车辆行驶荷载要求，防止对地下设施造成任何破坏；在工程竣工前所有的临时道路应拆除，除非招标人要求保留；

(3) 施工区域边界：招标人将对道路、停车区、材料堆放区和施工区的边界进行划分，除非工作区域已经分配给了投标人，否则投标人不应该随意进入。投标人负责将其所有人员从非分配使用区中撤出。如果要在投标人工作区以外的地点进行作业，招标人将向投标人的相关人员签发许可证，以进入该区域进行作业；

(5) 不能沿通行道路拖拉材料，不得对路面造成任何损坏；

(6) 为了确保道路的畅通无阻，在通行道路上不得放置任何设备、材料、施工机械，必须放置或存放在指定的材料堆放区；任何车辆不得将碎物和土石散落在道路上；

（7）现场道路的卫生、清扫工作由各投标人分区域进行。

4.7 工程资料管理

投标人需按照 GB/T 50328-2019《建设工程文件归档规范》3.0.6 要求，负责收集、整理、提交其施工范围内由其施工活动产生的全部施工原始资料，包括但不限于：特种作业人员资质、安全交底记录、隐蔽记录、接线记录、设备安装记录、仪表及回路调试原始记录、联锁试验记录、施工日志、质量检查及整改记录，签字完整有效，提交纸质版1套、电子版1套。

投标人提交的调试记录必须真实反映现场实际测试结果，调试记录格式需满足招标人归档要求；投标人对提交资料的真实性负责。

资料移交节点：全部工作完工30日内完成全部资料移交，办理《工程资料移交清单》；

4.8其他

投标文件中提供HSE管理方案，内容包括不仅限于组织机构和职责，人员培训和资质管理，工机具管理措施，临时用电管理措施，应急管理组织机构和职责，现场应急处置方案等。

投标文件中提供脚手架专项施工方案，内容包括不仅限于材料（手架管，脚手架扣件，架子板）质量标准，脚手架安装步骤，脚手架拆除步骤，脚手架安全管理措施，JSA分析等。

项目施工前根据项目需求提供自有并有效的焊接工艺规程及焊接工艺评定报告。

施工前须提供吊笼、气笼、工具箱及相应吊索具(证书应满足要求)。招标人有权在施工前检验投标人所有机具的证书及机具发票。

施工前提供支持服务，投标人应指定一名代表具体负责本项目支持服务，并随时保持与招标人相关负责人的联系，协助办理人员、机具、物料的进出场地的申报等工作。

五、健康、安全、环保相关要求

- 向所有员工宣传健康、安全和环保政策，提供培训，以提高员工的安全意识和素质，使其在各自岗位上切实履行其职责。施工前未进行安全教育的施工人员，不得进场作业；

- 每天施工作业前必须召开班前安全会，进行安全风险分析和安全技术交底，指出施工作业中的安全隐患和各安全注意事项，提出各种安全防范措施；

- 为员工提供安全可靠的设施设备，提供符合国家标准的劳动保护用品。进入施工场地必须配戴安全劳保用品；

- 对作业的各个阶段实行危险识别、风险分析、安全评估，并落实到每个方案之中；

- 申请和获得相应政府部门颁发的作业许可或证书的要求。特殊工种的作业人员，必须持证上岗；

- 提供实施健康、安全和环保管理体系所需的充足资源；

- 对现场配备具有相当经验的健康、安全和环保管理人员。必须配备专职的安全员，负责监控投标人安全文明施工；

- 服从招标人及业主的安全管理，严格执行作业许可证制度：

六、工机具的配置

★为满足本合同的施工需求，请提供本项目的主要施工设备（表6.1）、主要试验和检测设备配置（表6.2）。

6.1 拟投入本标的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2 拟配备本标的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 验收方式

本项目在实施过程中，由招标人组织进行验收：招标人完成合同所有约定工作内容后，通过招标人组织的现场验收组，对项目完成情况、施工质量、合同履约情况等进行全面查验。

投标人需提前整理完整的项目验收资料，包括施工记录、检验检测报告、工程量核对确认单等，报送招标人验收组审核。验收组对照合同约定的技术标准、质量要求开展现场核查，确认各项工作符合要求后出具验收合格意见；若验收发现存在不符合要求的问题，投标人需按照验收组提出的整改要求在规定期限内完成整改，重新申请组织验收，直至验收合格。

八、完工时间及施工地点

完工时间：合同签订后，自招标人通知的开工之日起90日内完成所有工作内容。

施工地点：辽宁省绥中县绥中36-1原油处理厂

- 九、费用结算与支付

- 9.1 结算方式

- 本项目采用固定单价（暂定总价）、工程量按实结算，同时设置结算总价上限的计价方式。

- 固定综合单价已包含：人工费、施工辅材耗材费、焊接/密封/紧固件/法兰/螺栓/管件等材料费、施工机械机具费、场内倒运费、吊装就位费、脚手架搭拆费、临时设施费、安全文明施工费、HSE 措施费、检测试验费、仪表调试及系统联调费、竣工资料编制费、企业管理费、利润、规费、税金、质保期保修服务，以及为完成本项目全部工作所需的一切措施性费用；除甲方明确供应的设备及材料外，不再另行计取任何费用。

- 工程量：结算工程量按实际完成并经验收合格的工程量计算。

- 总价上限：本项目结算总价上限为暂定合同总价的110%；非招标人书面确认的设计变更、现场签证原因，结算总价超出上限的，超出部分不予支付，由投标人自行承担。

- 上限调整：经招标人书面确认的设计变更、现场签证导致费用增加的，可按审定变更金额相应调整总价上限。

- 9.2 特别约定

- 投标人投标报价时已充分考虑现场施工条件、工程量偏差风险、措施费用、工期要求、HSE 要求等全部因素，固定单价不因现场条件变化、工程量常规波动而调整。

- 招标人供应的设备、主材，按设计理论用量领用，超额领用部分从结算款中扣除；节约部分归招标人所有，投标人不得擅自处置。

- 因投标人自身原因造成的返工、超量、质量整改，不予计量且不免除投标人责任。

- 9.3工程价款支付

- 投标人完成合同约定的全部工作内容，经招标人验收合格并签署验收报告，投标人向招标人提交全额增值税专用发票及相关支持文件，招标人审核无误后45日内向投标人支付合同完工/结算金额的97%，如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。

- 9.4 质量保证金

- 完工/结算金额的的3%作为质保金，质保期12个月（自竣工验收合格之日起算）；质保期满无质量问题、无未处理保修事项，无息一次性付清。

9.5 结算资料要求

工程完工后 30 日内，投标方提交完整结算资料，包括但不限于：

完工报告

结算书（含汇总表、分项明细表）；

工程量计算书；

设计变更单、现场签证单及支撑附件；

各分项验收记录、竣工验收材料；

合同；

- 结算资料签字盖章不齐全、支撑依据不充分的，招标人有权退回补报，审核周期相应顺延。

附件一：工作量清单

（注：“工程量清单中除招标人明确备注提供的设备及材料外，其他材料、设备均由投标人提供“）

| 序号 | 施工名称 | 规格参数 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁碳微电解单元安装 |  | 设备卸车、倒运、设备吊车就位、设备安装调平找正、设备固定、单机调试、仪表调试、系统联调。为方便运输或防止在运输中部分部件破坏，部分仪表设备、管线或爬梯护栏发货前会拆除，投标人负责施工现场的安装工作。 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 2 | 芬顿氧化单元安装 |  | 设备卸车、倒运、设备吊车就位、设备安装调平找正、设备固定、单机调试、仪表调试、系统联调。为方便运输或防止在运输中部分部件破坏，部分仪表设备、管线或爬梯护栏发货前会拆除，投标人负责施工现场的安装工作。 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 3 | 超滤单元安装 |  | 设备卸车、倒运、设备吊车就位、设备安装调平找正、设备固定、单机调试、仪表调试、系统联调。为方便运输或防止在运输中部分部件破坏，部分仪表设备、管线或爬梯护栏发货前会拆除，投标人负责施工现场的安装工作。 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 4 | 水泵安装 |  | 1.吊装就位2.安装找正，设备地脚螺栓固定3.电缆接线4.进出口管线配对5.安装调试6.保温7.提供安装所需填料函、螺栓、变径、保温铝皮、保温棉等材料。 | 台 | 15 | 设备招标人提供 |
| 5 | 水泵移位 | 旧水泵拆除，新位置安装 | 1.旧设备拆除2.吊装就位3.安装找正，设备地脚螺栓固定4.安装调试5.保温6.提供安装所需填料函、螺栓、变径、保温铝皮、保温棉等材料 | 台 | 4 | 利旧，设备招标人提供 |
| 6 | 计量泵安装 |  | 1.设备搬运2.安装找正，设备地脚螺栓固定3.电缆接线4.进出口管线配对5.安装调试6.保温7.提供安装所需填料函、螺栓、变径等材料 | 台 | 21 | 设备招标人提供 |
| 7 | 风机安装 |  | 1.吊装就位2.安装找正，设备地脚螺栓固定3.安装调试 | 台 | 2 | 设备招标人提供 |
| 8 | 进水换热器安装 |  | 1.吊装就位2.安装找正，设备地脚螺栓固定3.安装调试 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 9 | 进水缓冲罐安装 |  | 1.吊装就位2.安装找正，设备地脚螺栓固定3.安装调试 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 10 | 制冷机组安装 |  | 1.吊装就位2.安装找正，设备地脚螺栓固定3.安装调试 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 11 | 潜污泵安装 |  | 1.吊装就位2.安装下放至污水池3.附属管线安装配管4.设备链条固定。 | 台 | 4 | 设备招标人提供 |
| 12 | 池内清理清淤 |  | 1.排空池体内污水2.采用水泵对池内进行抽吸3.抽吸完毕后采用高压水枪冲洗 | m³ | 510 | 按实际清淤量计算，投标人自行配套清淤所需设备机具 |
| 13 | 曝气盘安装 |  | 1. 池内放线定位、基础面清理整平；2. 曝气盘底座固定安装；3. 曝气盘本体装配、接口密封紧固；4. 支管与曝气盘对接连接；5. 单组通气密封性测试；6. 全池曝气均匀性调试。 | 个 | 810 | 设备招标人提供 |
| 14 | 生化池内曝气管安装 |  | 1. 池内放线定位、管道支吊架制作安装；2. 管材下料、坡口加工、组对连接；3. 管道水平度调整、管卡加固固定；4. 管道气密性试验；5. 系统吹扫冲洗；6. 整体曝气均匀性联调。 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 15 | 臭氧缓冲池安装 |  | 1. 设备卸车、场内倒运；2. 基础验收、放线定位；3. 设备吊装就位、找平找正；4. 设备支座固定、焊接加固；5. 进出口管线及附件配对连接；6. 配套仪表安装；7. 单机试运转、系统联调。8.池体保温。 | 个 | 1 | 设备招标人提供 |
| 16 | 生化进水缓冲罐安装 |  | 1. 罐体卸车、场内倒运；2. 基础验收、放线定位；3. 罐体吊装就位、找平找正；4. 罐体支座固定、焊接加固；5. 进出口管线、附件配对连接；6. 液位仪表等附属部件安装；7. 充水试漏、单机调试、系统联调。8.罐体保温。 | 个 | 1 | 设备招标人提供 |
| 17 | 臭氧尾气破坏装置 |  | 1. 设备卸车、场内倒运；2. 基础放线、设备支架制作安装；3. 主机吊装就位、找平找正；4. 设备固定、接地连接；5. 进出口风管、管线密封连接；6. 电气接线与仪表回路连接；7. 单机试运行、尾气处理效果调试、系统联调。 | 项 | 1 | 设备招标人提供 |
| 18 | 催化剂安装 |  | 1. 池内杂物清理、吹扫干净；2. 支撑格栅平整度、承载力检查验收；3. 催化剂分层装填、均匀布料找平；4. 装填过程颗粒筛分、避免破损粉化；5. 装填完毕后表面平整检查、人孔复位密封；6. 配合系统通气试运行调试。 | m³ | 89 | 材料招标人提供 |
| 19 | 催化剂支撑结构安装 |  | 1. 池体内部测量放线；2. 支撑梁、格栅板下料加工；3. 构件吊装就位、组对焊接固定；4. 支撑结构水平度、承载间距校核；5. 焊口打磨、防腐处理；6. 整体验收、配合催化剂装填作业。 | 项 | 1 | 材料招标人提供 |
| 20 | 臭氧系统管线安装 |  | 1. 管线放线定位、支吊架安装；2. 管道下料、坡口加工、组对焊接；3. 焊缝无损检测、焊口防腐处理；4. 管道压力试验、泄漏性试验；5. 管道吹扫、脱脂处理；6. 管道固定、介质流向标识标注；7. 配合系统联动调试。 | 米 | 80 | 材料招标人提供 |
| 21 | 砂滤填料安装 | 6个罐体原填料清理拆除，新砂滤填料安装 | 1. 滤罐人孔拆除、内部杂物清理；2. 旧填料掏挖、装袋清运出场；3. 滤帽、承托层检查与修整；4. 新填料按级配分层装填、逐层找平夯实；5. 装填完毕后正洗、反洗调试；6. 滤罐复位、密封性能检查。 | 项 | 1 | 材料招标人提供 |
| 22 | 铁碳填料安装 |  | 1. 铁碳微电解反应器内部清理验收；2. 承托层检查整理；3. 铁碳填料分层装填、均匀布料；4. 装填厚度与表面平整度校核；5. 装填完毕后封孔、浸水活化；6. 配合通水调试。 | 项 | 1 | 材料招标人提供 |
| 23 | 溶解氧在线检测仪安装 |  | 1、支架安装 2、设备安装；3、螺栓紧固； | 台 | 2 | 设备招标人提供 |
| 24 | 电磁流量计安装 |  | 1.本体及附件安装;2.单体校验;3.校接线;4.回路调试、联调、直至竣工前的一切调试;5.设备侧电缆头制作安装; | 台 | 2 | 设备招标人提供 |
| 25 | 温度变送器安装 |  | 1.取源部件配合安装;3.本体及附件安装;4.单体校验;5.校接线;6.回路调试、联调、直至竣工前的一切调试;7.设备侧电缆头制作安装; | 台 | 2 | 设备招标人提供 |
| 26 | 防爆配电箱安装 |  | 1.安装支架；2.本体安装；4.接地电阻测试；5.系统调试 | 个 | 10 | 设备招标人提供 |
| 27 | 防爆电控柜安装 |  | 1.本体安装；2.接地电阻测试；3.系统调试 | 个 | 3 | 设备招标人提供 |
| 28 | 低压盘开关改造安装 | 低压盘开关扩容改造 | 1. 停电验电、现场安全防护措施布置；2. 原有开关拆除、接线端子清理修整；3. 依据设计图纸，采购新开关就位安装、机械固定；4. 主回路及二次回路接线压接；5. 绝缘测试、接地导通测试；6. 分合闸试验、保护功能校验；7. 送电试运行、标识完善。8.投标人提供扩容改造所需的开关、端子等材料。 | 项 | 21 |  |
| 29 | 电伴热线安装 | 自控电伴热带\10QTVR2-CT\220V | 1、脚手架拆搭； 2、延管线流程铺设； | 米 | 2000 | 伴热带招标人提供 |
| 30 | 接地线铺设连接 | 电线软铜导线，导线尺寸 ≦10m2 |  | 米 | 300 |  |
| 31 | 中控DCS系统改造 |  | 熟悉环保行业常用工艺流程，可以独立完成现场PLC和中控DCS SIS系统组态。 2、实现本地和中控DCS远程控制，实现本地和远程报警设置数据同步，手自动和本地远程无扰动切换 ，PID自动调节无扰动切换。 提供所需的开关量模拟量输入输出模块、端子排、通讯模块、防浪涌、通讯底座模块，具体以设计文件需求为准。 3、DCS系统因果图逻辑组态 4、配合现场常用变送器，气体探头，调节阀，电机等回路调试 5、现场其他设备通讯和采集 6、现场西门子,AB，GE等PLC工艺逻辑组态，modbus通讯组态，触摸屏调试 7、施工期间全程参与调试和服务。 | 套 | 1 |  |
| 32 | 中控EDS系统改造 |  | 熟悉环保行业常用工艺流程，可以独立完成现场PLC和中控DCS SIS EDS系统组态。 2、实现本地和中控EDS远程控制，实现本地和远程报警设置数据同步，手自动和本地远程无扰动切换 ，PID自动调节无扰动切换。 提供所需的开关量模拟量输入输出模块、端子排、通讯模块、防浪涌、通讯底座模块、 SIS继电器及底座。具体以设计文件需求为准。 3、EDS系统联锁逻辑。 4、配合现场常用变送器，气体探头，调节阀，电机等回路调试 5、现场其他设备通讯和采集 6、现场西门子,AB，GE等PLC工艺逻辑组态，modbus通讯组态，触摸屏调试 7、施工期间全程参与调试和服务。 | 套 | 1 |  |
| 33 | cpvc管线安装 | 1" CL150 CPVC ASTM D 1784 Class 23447,ASTM F441 PE ,16bar | 1.管线切割，粘接.2.压力试验。3.管线吹扫冲洗。4.提供管线安装所需的胶水、法兰、活结、弯头、三通、堵头等辅助材料。 | 米 | 180 | CPVC管材招标人提供 |
| 35 | 不锈钢无缝钢管安装 | 1/2" SCH40S 316L ASME B36.19M | 1.管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、酸洗、钝化、破口加工、管道组对焊接。2.焊缝NDT检测。3.压力试验、.泄漏性试验。4.管道吹扫冲洗。5.提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉 | 米 | 100 | 钢管招标人提供 |
| 36 | 不锈钢无缝钢管安装 | 1" SCH40S 316L ASME B36.19M | 1.管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、酸洗、钝化、破口加工、管道组对焊接。2.焊缝NDT检测。3.压力试验、.泄漏性试验。4.管道吹扫冲洗。5.提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉 | 米 | 72 | 钢管招标人提供 |
| 37 | 不锈钢无缝钢管安装 | 2" SCH40S 316L ASME B36.19M | 1.管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、酸洗、钝化、破口加工、管道组对焊接。2.焊缝NDT检测。3.压力试验、.泄漏性试验。4.管道吹扫冲洗。5.提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉 | 米 | 60 | 钢管招标人提供 |
| 38 | 无缝钢管安装 | 2" 5.54mm20#GALV. | 1.管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、酸洗、钝化、破口加工、管道组对焊接。2.焊缝NDT检测。3.压力试验、.泄漏性试验。4.管道吹扫冲洗。5.提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 70 | 钢管招标人提供 |
| 39 | 无缝钢管安装 | 2" 5.54mm20#内涂塑 | 1、管道预制安装； 2、管道支/吊架安装； 3、现场管线安装、组对、焊接，管段靠法兰连接； 4、焊道探伤作业； 5、系统管线试压； 6、管线拆除，运送厂家镀塑； 7、镀塑合格管线吊装并安装； 8、管线及焊道打磨、防腐； 9、保温； 10、提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 30 | 钢管招标人提供，管线需要投标人现场安装好后拆除出厂内涂塑后再安装。 |
| 40 | 无缝钢管安装 | 3" 7.62mm20# | 1.管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、酸洗、钝化、破口加工、管道组对焊接。2.焊缝NDT检测。3.压力试验、.泄漏性试验。4.管道吹扫冲洗。5.提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 330 | 钢管招标人提供 |
| 41 | 无缝钢管安装 | 3" 7.62mm20#内涂塑 | 1、管道预制安装； 2、管道支/吊架制作安装； 3、现场管线安装、组对、焊接，管段靠法兰连接； 4、焊道探伤作业； 5、系统管线试压； 6、管线拆除，运送厂家镀塑； 7、镀塑合格管线吊装并安装； 8、管线及焊道打磨、防腐； 9、保温； 10、提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 20 | 钢管招标人提供，管线需要投标人现场安装好后拆除出厂内涂塑后再安装 |
| 42 | 无缝钢管安装 | 4" 6.02mm20#内涂塑 | 1、管道预制安装； 2、管道支/吊架制作安装； 3、现场管线安装、组对、焊接，管段靠法兰连接； 4、焊道探伤作业； 5、系统管线试压； 6、管线拆除，运送厂家镀塑； 7、镀塑合格管线吊装并安装； 8、管线及焊道打磨、防腐； 9、保温； 10、提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 25 | 钢管招标人提供，管线需要投标人现场安装好后拆除出厂内涂塑后再安装 |
| 43 | 无缝钢管安装 | 6" 7.11mm20#内涂塑 | 1、管道预制安装； 2、管道支/吊架制作安装； 3、现场管线安装、组对、焊接，管段靠法兰连接； 4、焊道探伤作业； 5、系统管线试压； 6、管线拆除，运送厂家镀塑； 7、镀塑合格管线吊装并安装； 8、管线及焊道打磨、防腐； 9、保温； | 米 | 150 | 钢管招标人提供，管线需要投标人现场安装好后拆除出厂内涂塑后再安装 |
| 44 | 无缝钢管安装 | 8" 8.18mm20#内涂塑 | 1、管道预制安装； 2、管道支/吊架制作安装； 3、现场管线安装、组对、焊接，管段靠法兰连接； 4、焊道探伤作业； 5、系统管线试压； 6、管线拆除，运送厂家镀塑； 7、镀塑合格管线吊装并安装； 8、管线及焊道打磨、防腐； 9、保温； | 米 | 90 | 钢管招标人提供，管线需要投标人现场安装好后拆除出厂内涂塑后再安装 |
| 45 | 无缝钢管安装 | 10" 9.27mm20#内涂塑 | 1、管道预制安装； 2、管道支/吊架安装； 3、现场管线安装、组对、焊接，管段靠法兰连接； 4、焊道探伤作业； 5、系统管线试压； 6、管线拆除，运送厂家镀塑； 7、镀塑合格管线吊装并安装； 8、管线及焊道打磨、防腐； 9、保温； 10、提供管线安装所需的切割设备、焊接、焊材、保护性气体、管箍、坡口打磨设备、膨胀螺栓、U型管卡、法兰、螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 10 | 钢管招标人提供，管线需要投标人现场安装好后拆除出厂内涂塑后再安装 |
| 46 | 临时管线安装 | 涂塑临时管线拆装，螺栓紧固 | 1. 现场测量放线、临时支吊架制作安装；2. 涂塑管线下料切割、法兰组对连接；3. 螺栓紧固、接口密封处理；4. 临时管线水压试验、密封性检查；5. 施工周期内管线巡检维护；6. 工程完工后管线拆除、现场清理清运。 | 批 | 1 |  |
| 47 | 仪表镀锌管线安装 | DN25×3.38 20#镀锌 | 管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、套丝。2.管道吹扫冲洗。3.提供管线安装所需的切割设备、套丝、管箍、膨胀螺栓、U型管卡、直丝螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 300 | 钢管招标人提供 |
| 48 | 仪表镀锌管线安装 | DN150×7.11 20#镀锌 | 1.管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、套丝。2.管道吹扫冲洗。3.提供管线安装所需的切割设备、套丝、管箍、膨胀螺栓、U型管卡、直丝螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 200 | 钢管招标人提供 |
| 49 | 仪表镀锌管线安装 | DN50-UA-05010-D2 | 1.管线除锈、刷漆，等级Sa2.5。管道下料切割、套丝。2.管道吹扫冲洗。3.提供管线安装所需的切割设备、套丝、管箍、膨胀螺栓、U型管卡、直丝螺栓、弯头、三通、保温铝皮、保温棉等材料。 | 米 | 100 | 钢管招标人提供 |
| 50 | 蝶阀安装 | 2" D371Xp-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 2 | 材料招标人提供 |
| 51 | 蝶阀安装 | 2" D371Xp-6 PN0.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 6 | 材料招标人提供 |
| 52 | 蝶阀安装 | 3" D371Xp-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 2 | 材料招标人提供 |
| 53 | 蝶阀安装 | 3" D371Xp-6 PN0.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 6 | 材料招标人提供 |
| 54 | 蝶阀安装 | 4" D371Xp-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 3 | 材料招标人提供 |
| 55 | 蝶阀安装 | 4" D371Xp-6 PN0.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 8 | 材料招标人提供 |
| 56 | 蝶阀安装 | 6" D371Xp-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 4 | 材料招标人提供 |
| 57 | 蝶阀安装 | 6" D371Xp-6 PN0.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 18 | 材料招标人提供 |
| 58 | 蝶阀安装 | 8" D371Xp-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 4 | 材料招标人提供 |
| 59 | 蝶阀安装 | 8" D371Xp-6 PN0.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 18 | 材料招标人提供 |
| 60 | 闸阀安装 | 4" Z45X-10-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 3 | 材料招标人提供 |
| 61 | 闸阀安装 | 4" Z45X-6 PN0.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 3 | 材料招标人提供 |
| 62 | 闸阀安装 | 6" Z45X-10-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 7 | 材料招标人提供 |
| 63 | 闸阀安装 | 6" Z45X-6 PN0.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 7 | 材料招标人提供 |
| 64 | 球阀安装 | 1" Q11F-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 8 | 材料招标人提供 |
| 65 | 球阀安装 | 1/2" Q11F-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 23 | 材料招标人提供 |
| 66 | 球阀安装 | 2" Q341F-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 8 | 材料招标人提供 |
| 67 | 球阀安装 | 3" Q341Y-16 PN1.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 2 | 材料招标人提供 |
| 68 | 球阀安装 | 4" Q341F-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 2 | 材料招标人提供 |
| 69 | 球阀安装 | 6" Q341F-10 PN1.0 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 2 | 材料招标人提供 |
| 70 | 截止阀安装 | 3" J41Y-16 PN1.6 | 1、阀门检查检测、清理阀门杂物2、连接阀门（法兰、螺纹、焊接等）正确连接3、密闭性测试4、功能性检测5、保温 | 个 | 2 | 材料招标人提供 |
| 71 | 钢构件平台、栏杆、踏步、格栅板、零星构件 | 1、钢材规格：见图纸 2、含制作、安装、螺栓锚固 | 1.放样号料。2、切割下料。3、边缘及端部加工。4、组装焊接。5、矫正。6、焊口打磨酸洗钝化。5.焊口检测。6.检查基础。7.结构吊装.8.连接与固定：采用高强螺栓或焊接进行构件连接，确保连接牢固。 | t | 25 | 主材H型钢、圆钢招标人提供 |
| 72 | 钢结构防腐 | 1、喷砂除锈 2、底漆：无机硅酸锌+环氧富锌 3、中间漆：环氧云母氧化铁 4、耐酸碱型氟碳面漆 5、总厚度大于280um | 1. 钢结构表面基层清理，去除油污、浮锈及杂物；2. 喷砂除锈施工，除锈等级达到 Sa2.5 级；3. 按工艺要求涂刷无机硅酸锌 + 环氧富锌底漆；4. 涂刷环氧云母氧化铁中间漆；5. 涂刷耐酸碱型氟碳面漆；6. 逐遍检测漆膜厚度，确保总厚度≥280μm；7. 成品保护、现场清理验收。 | ㎡ | 1300 | 油漆招标人提供，喷涂设备投标人自行配备 |
| 73 | 防水涂刷 | 基础处理后，涂刷防水涂料 | 1. 基层表面清理、凹凸部位找平修补，阴阳角做圆弧过渡处理；2. 管根、阴阳角等细部节点附加层施工；3. 第一遍防水涂料均匀涂刷；4. 表干后第二遍防水涂料交叉涂刷，总厚度满足设计要求；5. 蓄水试验、防水层完整性验收；6. 成品防护。 | ㎡ | 500 |  |
| 74 | 防火门安装 | 含制作、安装 | 1. 按图纸尺寸放样下料，门扇、门框加工制作；2. 防火芯材填充、面板压合定型；3. 现场洞口尺寸复核、基层处理；4. 门框就位找平找正、膨胀螺栓锚固固定；5. 门扇、合页装配，防火锁、闭门器等五金安装；6. 门框缝隙防火密封胶封堵；7. 启闭灵活性、密封性调试、成品保护。 | 扇 | 3 |  |
| 75 | 卷帘门安装 | 含制作、安装 | 1. 按洞口尺寸放样下料，帘片、导轨、卷轴加工制作；2. 现场洞口复核、支架预埋件处理；3. 导轨、卷轴支架安装固定；4. 帘片组装、传动机构安装调试；5. 电机及控制箱安装接线；6. 上下限位设定、启闭运行调试；7. 密封处理、成品保护、验收。 | 套 | 2 |  |
| 76 | 集气罩 | 材质：镀锌钢板0.75mm; 尺寸：1200*1200*600mm | 1. 按设计尺寸放样下料，镀锌钢板剪切折边成型；2. 集气罩本体拼接、加固肋焊接固定；3. 连接法兰加工制作；4. 现场定位放线、支架制作安装；5. 集气罩吊装就位、螺栓连接固定；6. 接口密封处理；7. 安装尺寸、外观验收。 | 个 | 2 |  |
| 77 | 轴流风机安装 | 7500m³/h\280Pa\1.5KW\1750r/min | 1. 设备卸车、场内倒运至安装点位；2. 基础验收、放线定位；3. 风机吊装就位、找平找正；4. 地脚螺栓固定、减振垫安装；5. 进出口风管对接密封；6. 电气接线、接地连接；7. 单机试运转、风量风压调试。 | 个 | 2 | 材料招标人提供 |
| 78 | 轴流风机安装 | 1500m³/h\200Pa\0.25KW\2900r/min | 1. 设备卸车、场内倒运至安装点位；2. 基础验收、放线定位；3. 风机吊装就位、找平找正；4. 固定安装、减振垫安装；5. 进出口风管对接密封；6. 电气接线、接地连接；7. 单机试运转、运行功能调试。 | 个 | 3 | 材料招标人提供 |
| 79 | 搅拌器安装 |  | 1. 设备卸车、场内倒运至安装位置；2. 基础 / 预埋板验收复核、放线定位；3. 搅拌机架吊装就位、找平找正；4. 地脚螺栓固定、搅拌轴与电机同轴度校正；5. 机械密封检查、润滑油加注；6. 电气接线、接地连接；7. 空载试运转、带水负载调试。 | 台 | 2 | 材料招标人提供 |
| 80 | 仪表校准及回路调试 |  | 1. 现场全部仪表单体精度校验、功能检测；2. 仪表接线检查、回路导通及绝缘测试；3. 模拟量、开关量信号回路联调；4. 仪表与 PLC/DCS 系统通讯与数据同步调试；5. 报警阈值、联锁逻辑回路功能测试；6. 全系统仪表联动调试、数据准确性核验；7. 整理校准调试记录、配合竣工验收。 | 项 | 1 |  |

# 附件二：拟清理池体清单

| 绥中36-1原油处理厂污水处理系统优化提升项目工艺设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1#水解酸化池 | TF-WP-0550 | 池体尺寸（内壁）： 15x8x5.5m(长×宽×高) | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 2 | 4#水解酸化池 | TF-WP-0549 | 池体尺寸： 14x8x5.5m(长×宽×高) | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 3 | 厌氧池-01 | TF-WP-0543A | 单池尺寸：2x8x6.6m | 钢砼 | 个 | 2 |  |
| 4 | 缺氧池-01 | TF-WP-0543B | 单池尺寸（内壁）： 5x8x6m 总外形尺寸：5x8x6.6m | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 5 | 好氧池-01 | TF-WP-0543C | 单池尺寸（内壁）：15x8x6m 总外形尺寸：15x8x6.6m | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 6 | 缺氧池-02 | TF-WP-0545B | 单池尺寸（内壁）： 5x8x6m 总外形尺寸：5x8x6.6m | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 7 | 好氧池-02 | TF-WP-0545C | 单池尺寸（内壁）：12x8x6m 总外形尺寸：12x8x6.6m | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 8 | 好氧池-02 | TF-WP-0545D | 单池尺寸（内壁）：3x8x6m 总外形尺寸：3x8x6.6m | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 9 | 沉淀池-02 | TF-WP-0543E | 单池尺寸（内壁）： 5.8x8x6m 总外形尺寸： 5.8x8x6.6m | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 10 | 臭氧反应池 | TF-WP-0548 | 单池尺寸（内壁）： 2.25x2.25x8m | 钢砼 | 个 | 1 |  |
| 11 | 二级臭氧反应池 | TF-WP-0548A/B | 单池尺寸（内壁）： 2.25x2.25x8m | 钢砼 | 个 | 2 |  |

# 附件三：铁碳微电解处理装置成套设备主要设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格/技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主设备 |  |  |  |  |
|  | 管道混合器 | DN80；材质：UPVC ；实现污水与药剂的快速、均匀混合，混合效率≥90%，阻力损失小，安装便捷，适配现场管道工况，具备耐腐蚀、抗老化性能，使用寿命≥10 年。 | 个 | 1 | / |
|  | 在线 pH 自控系统 | 含在线 pH 计，测量范围：0-14，测量精度：±0.02pH；适配污水工况，防堵塞、耐腐蚀；控制箱需具备自动控制功能，可根据 pH 值自动调节药剂投加，实现 pH 值的稳定控制，防爆等级：EX dⅡBT4Gb。 | 套 | 1 | / |
|  | 防爆电磁流量计 | 316L，DN80；精度：0.5；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 台 | 2 | / |
|  | 微电解反应塔 | 尺寸：φ3.2×6m；材质FRP（3301 双酚 A 型耐腐蚀不饱和聚酯树脂），厚度≥12mm；净载荷35 吨 / 座，运行载荷 85 吨 / 座 塔体需具备足够的结构强度，承压能力满足设计要求，防腐层需具备优异的耐酸碱、耐腐蚀、抗冲击性能，使用寿命≥15 年；内部需配套完整的承托支撑、布水布气系统（布气量≥1m³/min）、反冲洗系统，布水均匀，无短流、沟流现象，反冲洗系统可实现填料的定期清洗，防止板结、堵塞；塔体需配套爬梯（碳钢）、护栏、检修口等。 | 座 | 2 | / |
|  | 铁碳填料 | 1.2×1.2cm 圆形；含铁 ≥75%、含碳 ≥13%、催化剂活化剂 ≥8%。 填料需采用高温烧结工艺制备，结构强度高，耐磨损、抗冲击，不易破碎、板结，使用寿命≥2 年，年损耗率≤10%。铁碳比例精准，电位差稳定，微电解反应效率高，对 COD、总磷、氨氮等污染物的去除效果稳定，符合设计水质要求。填料颗粒均匀，比表面积大，孔隙率高，可实现与污水的充分接触，反应效率高，同时具备良好的反冲洗性能，不易堵塞，可长期稳定运行。填料需具备优异的耐酸碱、耐腐蚀性能，适配污水pH 值波动工况，不产生二次污染，符合环保要求。 | 吨 | 65 | / |
|  | 曝气风机 | / | / | / | 曝气风机利旧 |
|  | 防爆涡街流量计 | DN50，本体304，阀芯316L；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 台 | 1 | / |
|  | 斜管沉降池 | 尺寸：6.8×1.7×2.8m；碳钢主体材质厚度≥6mm，防腐厚度≥3mm，一般加药区域为三布五油防腐（防腐不饱和树脂胶料+无碱玻璃纤维布）；沉淀区域为环氧煤沥青防腐；操作参数：ATM./20～40℃；成套设备，曝气搅拌；净载荷 9 吨 / 座，运行载荷 42 吨 / 座 斜管沉淀池需设计合理的水力流态，实现泥水的高效分离，表面负荷符合设计要求，沉淀效率≥95%；内部配套曝气搅拌系统、排泥系统，可实现池底污泥的均匀搅拌、稳定排放，避免污泥堆积、厌氧发酵；防腐层具备优异的耐酸碱、耐腐蚀性能，使用寿命≥15 年，配套检修平台、护栏等。 | 座 | 1 | 厂家配套曝气搅拌 |
|  | 铁碳缓冲罐 | 尺寸：Φ3.5×3m；材质FRP（3301 双酚 A 型耐腐蚀不饱和聚酯树脂），厚度≥9mm；含吹脱布气（通气量≥0.5m³/min）、爬梯护栏（碳钢）；净载荷1 吨 / 座，运行载荷 30 吨 / 座。 铁碳缓冲罐需具备足够的有效容积，实现进水的均质均量，缓冲水质、水量波动，为后续芬顿单元提供稳定的进水条件；池体防腐层具备优异的耐酸碱、耐腐蚀性能，使用寿命≥15 年，配套液位监测、检修口等。 | 座 | 1 | / |
|  | 防爆液位开关 | 316L不锈钢材质，浮球液位开关；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 台 | 1 | / |
|  | 排泥泵 | 不锈钢自吸式排泥泵（ZW-S）；Q=15m³/h，H= 30m；功率 3kw，防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 采用无堵塞排污泵结构，适配污泥介质，防堵塞、抗缠绕，输送效率高；防爆等级符合现场安全生产要求，具备过流、过载、过热保护功能，运行稳定，使用寿命≥5 年。 | 台 | 2 | 1 用 1 备 |
|  | 铁碳排水泵 | Q=35m³/h，H= 15m；功率 5.5kw，IHF离心泵；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 采用氟塑料过流部件，具备优异的耐酸碱、耐腐蚀性能，适配反应后污水介质；结构设计合理，防堵塞、无泄漏，输送效率高，具备过流、过载、过热保护功能，运行稳定，使用寿命≥5 年；配套变频控制功能，可根据进水水量调节流量，实现稳定供水、节能运行。 | 台 | 2 | 1 用 1 备 |
|  | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：UPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 |  |
| 二 | 酸性加药撬 |  |  |  |  |
| 1 | 98%硫酸卸转泵 | 流量：5m³/h，0.2MPa；IHF离心泵；功率：1.5kw；介质温度：常温；耐腐蚀；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 适配高浓度强酸性介质，密封可靠无泄漏，启停平稳，具备过载、缺相保护。 | 台 | 2 | 一用 一台备存于库房 |
| 2 | 98%硫酸罐 | 有效容积：5m³；尺寸：φ1.6*2.6m；HDPE，t≥10mm；含远带远传的磁翻板液位计（材质：304不锈钢主体，内衬 PTFE（聚四氟乙烯）；防爆）等成套酸储罐。 罐体整体防腐处理，配套远传液位计、检修人孔等；罐体强度满足常压储存要求，耐浓硫酸腐蚀。 | 座 | 2 | / |
| 3 | 98%硫酸计量泵撬 | 流量：100L/h*4台(碳钢防腐，泵体过流材质：PVDF材质)，0.7Mpa；单台功率0.5 kw；含背压阀、阻尼器、压力表、流量计、控制等成套撬装设备。撬装底座具体尺寸平面布置图设置，Q235B 碳钢底座，主承重框架10# 国标槽钢（100×48×5.3mm），中间次横梁60×40 矩形方管，壁厚3.0mm；顶部安装铺板（泵、阀门固定面）薄板（6mm 厚 Q235 花纹钢板 / 平板，满焊于方管框架），侧面仪表支架：40×40×2.5mm 方管，防腐要求：除锈，环氧富锌底漆（干膜≥60μm）1 道；环氧云铁中间漆（干膜≥80μm）1 道；环氧耐酸碱面漆（蓝色 / 灰色，干膜≥70μm）2 道； 总干膜厚度≥280μm，焊缝、边角额外预涂加厚。 计量精准；管路设置防虹吸、泄压保护，整体耐强腐蚀。 | 套 | 1 | 硫酸计量泵： 3用 1台备存于库房 |
| 4 | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：CPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 | / |
| 三 | 碱性加药撬 |  |  |  |  |
| 1 | 30%氢氧化钠溶配罐 | 有效容积：4m³；罐体尺寸：φ1.6*2.2m；材质：PE，加厚型（厚度≥5mm）；搅拌机（1kw；100RPM；防爆，二级双层三叶推进桨；常温）、液位计、控制系统等； 防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 搅拌装置运转平稳，药剂溶解均匀无结块；罐体耐强碱腐蚀，配套排污口、检修口等。 | 座 | 2 | / |
| 2 | 30%氢氧化钠计量泵撬 | 流量：200L/h*4台,0.7Mpa；功率：单台0.5 kw；含背压阀、阻尼器、压力表（全不锈钢耐震压力表，0～1.0MPa）、流量计（PVC浮球流量计，25～250 L/h）、控制箱等 防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。撬装底座具体尺寸平面布置图设置，Q235B 碳钢底座，主承重框架10# 国标槽钢（100×48×5.3mm），中间次横梁60×40 矩形方管，壁厚 3.0mm；顶部安装铺板（泵、阀门固定面）薄板（6mm 厚 Q235 花纹钢板 / 平板，满焊于方管框架），侧面仪表支架：40×40×2.5mm 方管，防腐要求：除锈，环氧富锌底漆（干膜≥60μm）1 道；环氧云铁中间漆（干膜≥80μm）1 道；环氧耐酸碱面漆（蓝色 / 灰色，干膜≥70μm）2 道； 总干膜厚度≥280μm，焊缝、边角额外预涂加厚。 过流部件耐强碱腐蚀，流量调节范围宽，投加精度高，长期运行无卡涩、泄漏等。 | 套 | 1 | 3用 1台备存于库房 |
| 3 | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：CPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 | / |
| 四 | PAM溶配撬 |  |  |  |  |
| 1 | PAM溶配系统 | 投加量：700-1200L/h；配置浓度：0.1%-0.2%；运行时间：24hr/d;介质温度：常温；功率：2.62kw；箱体材质：304不锈钢，加药一体机。 全自动溶配，搅拌均匀，避免高分子药剂结块、降解；设备结构紧凑，易清理、防挂壁。PAM溶配由厂家独立配套控制柜不接入LEP-0561。 | 套 | 2 | / |
| 2 | PAM加药计量泵撬 | 流量：300L/H*3台，流量：500L/H*4台；单台功率：0.5kw；出口压力：0.5MPa；介质温度：常温；含背压阀、阻尼器、压力表、流量计、控制等成套撬装设备；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。撬装底座具体尺寸平面布置图设置，Q235B 碳钢底座，主承重框架10# 国标槽钢（100×48×5.3mm），中间次横梁60×40 矩形方管，壁厚 3.0mm；顶部安装铺板（泵、阀门固定面）薄板（6mm 厚 Q235 花纹钢板 / 平板，满焊于方管框架），侧面仪表支架：40×40×2.5mm 方管，防腐要求：除锈，环氧富锌底漆（干膜≥60μm）1 道；环氧云铁中间漆（干膜≥80μm）1 道；环氧耐酸碱面漆（蓝色 / 灰色，干膜≥70μm）2 道； 总干膜厚度≥280μm，焊缝、边角额外预涂加厚。 泵体及管路低剪切，防止 PAM 分子链断裂；防堵塞设计，适应高分子粘稠药液输送。 | 套 | 1 | 流量：300L/H，2用，1台备存于库房； 流量：500L/H，3用，1台备存于库房； |
| 3 | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：CPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 | / |
| 五 | PAC撬 |  |  |  |  |
| 1 | PAC计量泵撬 | 流量：150L/h,*1台；出口压力：0.7Mpa;功率：0.25kw；介质温度：常温。 流量：300L/h*2台；出口压力：0.7Mpa；功率0.5 kw。含背压阀、阻尼器、压力表、流量计、控制等成套撬装设备；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 撬装底座具体尺寸平面布置图设置，Q235B 碳钢底座，主承重框架10# 国标槽钢（100×48×5.3mm），中间次横梁60×40 矩形方管，壁厚 3.0mm；顶部安装铺板（泵、阀门固定面）薄板（6mm厚 Q235 花纹钢板 / 平板，满焊于方管框架），侧面仪表支架：40×40×2.5mm 方管，防腐要求：除锈，环氧富锌底漆（干膜≥60μm）1 道；环氧云铁中间漆（干膜≥80μm）1 道；环氧耐酸碱面漆（蓝色 / 灰色，干膜≥70μm）2 道； 总干膜厚度≥280μm，焊缝、边角额外预涂加厚。 适配聚合氯化铝药液，防结晶、防堵塞；计量稳定，可根据进水水质联动调节投加量。 | 套 | 1 | / |
| - 2 | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：CPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 | / |

# 附件四：芬顿处理单元成套设备主要设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主设备 |  |  |  |  |
| 1 | 芬顿反应塔 | 尺寸：φ3.8×7.5m；材质FRP（3301 双酚 A 型耐腐蚀不饱和聚酯树脂），厚度≥12mm；含承托支撑、布水布气（布气量≥1m³/min）、爬梯护栏（碳钢）；净载荷35 吨 / 座，运行载荷 85 吨 / 座 塔体需具备足够的结构强度，承压能力满足设计要求，防腐层需具备优异的耐酸碱、耐腐蚀、抗冲击性能，使用寿命≥15 年；内部需配套完整的承托支撑、布水布气系统、催化剂填料层、反冲洗系统，布水均匀，无短流、沟流现象，可实现污水与催化剂的充分接触，保障芬顿反应完全；反冲洗系统可实现催化剂的定期清洗，防止板结、堵塞，避免催化剂流失；塔体需配套爬梯、护栏、检修口，符合安全生产规范要求。 | 座 | 2 | / |
| 2 | 芬顿催化剂 | 多元素复合纤维载体，活性组分钛≥3%，规格φ3-6mm，强度≥200N/颗，比表面积≥30㎡/g,堆积密度1.2±0.05t/m³。 催化剂需采用多元素复合改性工艺制备，活性组分分散均匀，催化活性高，可大幅提高羟基自由基的生成效率，对难降解有机污染物的氧化分解效果优异，COD 去除效率稳定，符合设计水质要求。催化剂颗粒强度高，耐磨损、抗冲击，不易破碎、流失，使用寿命≥3 年，年损耗率≤8%；比表面积大，孔隙率高，可实现与污水、过氧化氢的充分接触，催化反应效率高。催化剂需具备优异的耐酸碱、耐腐蚀性能，适配芬顿反应的 pH 值、温度工况，化学稳定性好，不产生二次污染，符合环保要求。催化剂需具备良好的反冲洗性能，不易板结、堵塞，可长期稳定运行，无需频繁更换，降低运行成本。 | 吨 | 88 | / |
| 3 | 管道混合器 | DN80；材质：UPVC。 需实现污水、过氧化氢、药剂的快速、均匀混合，混合效率≥90%，阻力损失小，安装便捷，适配现场管道工况，具备耐腐蚀、抗老化性能，使用寿命≥10 年 | 个 | 2 | / |
| 4 | 在线 pH 自控系统 | 含在线 pH 计，测量范围：0-14，测量精度：±0.02pH。 适配污水工况，防堵塞、耐腐蚀；控制箱需具备自动控制功能，可根据 pH 值自动调节药剂投加，实现 pH 值的稳定控制，防爆等级：EX dⅡBT4Gb。 | 套 | 2 | / |
| 5 | 芬顿曝气风机 | 类型：R系罗茨风机；3m³/min，∆H=73.3kPa；功率7.5kw；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 采用罗茨风机结构，风量大、风压稳定，效率高，能耗低；风机需具备防喘振功能，进口配套消音器、空气过滤器，降低运行噪音，过滤空气中的杂质，保护风机内部部件；具备过流、过载、过热保护功能，运行稳定，使用寿命≥5 年；配套变频控制功能，可根据溶解氧需求调节风量，实现节能运行。 | 座 | 3 | 2 用 1 备，专用于芬顿单元 |
| 6 | 防爆涡街流量计 | DN50，本体304，阀芯316L；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 台 | 2 | / |
| 7 | 沉淀池装置 | / | / | / | 利旧，净载荷 9 吨 / 座，运行载荷 42 吨 / 座 |
| 8 | 芬顿缓冲罐 | 尺寸：φ3.5×3m；操作参数：ATM./20～40℃；材质FRP（3301 双酚 A 型耐腐蚀不饱和聚酯树脂），厚度≥9mm；含吹脱布气（通气量≥0.5m³/min）、爬梯护栏（碳钢）；净载荷1 吨 / 座，运行载荷 30 吨 / 座 | 座 | 1 | 曝气搅拌 |
| 9 | 防爆液位开关 | 316L不锈钢材质，浮球液位开关；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 台 | 1 | / |
| 10 | 芬顿排水泵 | Q=35m³/h，H=15m；功率 5.5kw，IHF离心泵；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 台 | 3 | 2 用 1 备 |
| 11 | 防爆LED荧光灯 | 适用于一类二区，IP65，220V,50Hz，1Ph，2X36w，带光源、接地端子及其安装附件。 | 个 | 6 | / |
| 12 | 防爆LED泛光灯 | 适用于一类二区，IP65，220V,50Hz，1Ph，150w，带光源、接地端子及其安装附件。 | 个 | 5 | / |
| 13 | 防爆配电柜 | 防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 项 | 1 | 成套设备电源接入 |
| 14 | 防爆控制柜 | 尺寸2200*600*600；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 | 座 | 1 | 铁碳微电解/芬顿处理装置成套设备及加药系统控制 |
| 15 | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：UPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 | / |
| 二 | 双氧水撬 |  |  |  | / |
| 1 | 30%双氧水卸转泵 | 流量：5m³/h，0.2MPa；IHF离心泵；功率：1.5kw；介质温度：常温；耐腐蚀；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 适配双氧水介质，抗氧化、无催化分解风险，密封性能优良。 | 台 | 1 | / |
| 2 | 双氧水计量泵撬 | 流量：200L/h*2台,0.7Mpa；功率：单台0.5 kw；介质温度：常温；含背压阀、阻尼器、压力表、流量计、控制等成套。 撬装底座具体尺寸平面布置图设置，Q235B 碳钢底座，主承重框架10# 国标槽钢（100×48×5.3mm），中间次横梁60×40 矩形方管，壁厚 3.0mm；顶部安装铺板（泵、阀门固定面）薄板（6mm 厚 Q235 花纹钢板 / 平板，满焊于方管框架），侧面仪表支架：40×40×2.5mm 方管，防腐要求：除锈，环氧富锌底漆（干膜≥60μm）1 道；环氧云铁中间漆（干膜≥80μm）1 道；环氧耐酸碱面漆（蓝色 / 灰色，干膜≥70μm）2 道； 总干膜厚度≥280μm，焊缝、边角额外预涂加厚。 泵体及管路材质杜绝催化双氧水分解，投加连续稳定，具备超压保护。 | 套 | 1 | 1用 1台备存于库房 |
| 3 | 30%双氧水罐 | 有效容积：5m³；罐体尺寸：φ1.8*2.4m；材质：PE（t≥5mm）；操作参数：ATM./20～40℃；磁翻板液位计（防爆），含远传液位计等。 材质适配双氧水储存，避光、抗氧化，配套远传液位计、安全措施等。 | 座 | 2 | / |
| 4 | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：CPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 | / |
| 三 | 硫酸亚铁药剂撬 |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸亚铁计量罐 | 有效容积：5m³；罐体尺寸：φ1.8*2.2m；材质PE（t≥5mm）；含搅拌机（功率：1kw、转速100rpm、防爆，二级双层三叶推进桨）；磁翻板液位计、控制等。 搅拌系统持续低速搅拌，防止药剂沉淀、氧化；罐体耐盐类、弱腐蚀介质，配套液位监测装置。 | 套 | 1 | / |
| 2 | 计量泵撬 | 流量：1000L/h*2台；出口压力：0.7MPa；功率：0.75 kw；含背压阀、阻尼器、压力表、流量计、控制等成套撬装设备；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准。 撬装底座具体尺寸平面布置图设置，Q235B 碳钢底座，主承重框架10# 国标槽钢（100×48×5.3mm），中间次横梁60×40 矩形方管，壁厚 3.0mm；顶部安装铺板（泵、阀门固定面）薄板（6mm 厚 Q235 花纹钢板 / 平板，满焊于方管框架），侧面仪表支架：40×40×2.5mm 方管，防腐要求：除锈，环氧富锌底漆（干膜≥60μm）1 道；环氧云铁中间漆（干膜≥80μm）1 道；环氧耐酸碱面漆（蓝色 / 灰色，干膜≥70μm）2 道； 总干膜厚度≥280μm，焊缝、边角额外预涂加厚。 过流部件防结垢、防腐蚀，泵体耐磨；管路设置冲洗接口，便于日常清理维护。 | 套 | 1 | 1用 1台备存于库房 |
| 3 | 管子/管件 | 耐压等级：1.6MPa；材质：CPVC 配套保温伴热 | 项 | 1 | / |

# 附件五：超滤撬成套设备主要设备明细表（该设备整撬供货）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤供水系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 超滤供水泵 | 流量：Q=40m3/h；扬程H=35m；功率：7.5kW；材质：316L；防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 |  | 台 | 3 | / |
| 1.2 | 自清洗过滤器 | 流量：Q=40m3/h；过滤精度100微米；过流部分：316L不锈钢；防爆电机；功率0.18KW；带自清洗控制柜。 管道直通式、在线连续过滤、供水不中断；压差自动启动清洗；带自清洗控制柜。 |  | 台 | 2 | / |
| 1.3 | 压力传感器 | 防爆压力传感器；量程0-0.6MPa；膜片316L材质；带显示 |  | 台 | 2 | / |
| 1.4 | 供水管路 | 管路管件、管材等；UPVC材质；压力等级：1.0mpa |  | 批 | 1 | / |
| 2 | 主机设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主机机架 | 碳钢防腐：碳钢防腐（环氧富锌底漆+中间漆+面漆 厚度≥280μm） |  | 台 | 2 | / |
| 2.2 | 超滤膜组件 | 6寸膜，单支膜通量1.5m³/h；过滤孔径0.03µm PVDF膜丝，UPVC外壳 |  | 项 | 1 | / |
| 2.3 | 机台内部管材管件 | 管路管件、管材等；材质：UPVC |  | 套 | 2 | / |
| 3 | 反洗系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 反洗水泵 | 流量：Q=55m3/h；扬程H=20m；功率：5.5kW；材质：过流部分316不锈钢，防爆电机 |  | 台 | 2 | / |
| 3.2 | 反洗过滤器 | 流量：Q=55m3/h；大通量滤芯,材质：过流部分316不锈钢 |  | 台 | 2 | / |
| 3.3 | 反洗管路管材管件 | 管路管件、管材等；UPVC材质；压力等级：1.0Mpa |  | 批 | 1 | / |
| 4 | 清洗系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 清洗罐 | V=1.5m3，PE（t≥5mm）；常压罐 |  | 台 | 1 | / |
| 4.2 | 清洗泵 | 流量：Q=30m3/h；扬程：H=35m；功率：5.5kW；材质：过流部分316不锈钢，防爆电机 |  | 台 | 1 | / |
| 4.3 | 化学清洗管路 | UPVC材质；压力等级：1.0Mpa |  | 批 | 1 | / |
| 5 | 加药系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 次氯酸钠储药罐 | 有效容积：V=200L；PE（t≥5mm） |  | 个 | 1 | / |
| 5.2 | 进水加药泵 | Q=8L/h ,P=10bar , N=0.25kw；防爆电机，380V，PVDF泵头 |  | 台 | 2 | / |
| 5.3 | 次氯酸钠储药罐 | 有效容积：V=200L；PE（t≥5mm） |  | 个 | 1 | / |
| 5.4 | 次氯酸钠加药泵 | Q=310L/h，P=7bar，N=0.37kw；防爆电机，380V，PVDF泵头 |  | 台 | 1 | / |
| 5.5 | 柠檬储药罐 | 有效容积：V=200L；PE（t≥5mm）；含搅拌器，防爆 |  | 个 | 1 | / |
| 5.6 | 柠檬酸加药泵 | Q=120L/h，P=10bar，N=0.37kw；防爆电机 380V PVDF泵头 |  | 台 | 1 | / |
| 5.7 | 管材管件 | 管路管件、管材等；UPVC；压力等级：1.0Mpa |  | 批 | 1 | / |
| 6 | 空气管道 | 管路管件、管材、阀门等；材质：304 |  | 批 | 1 | / |
| 二 | 仪表系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液位计 | 投入式（金属探头）；量程：5m；探头材质：316L |  | 台 | 6 | / |
| 2 | 产水电磁流量计 | 0~80m3/h，4~20mA，DN100；防爆型，316L电极，四氟衬里 |  | 台 | 2 | / |
| 3 | 反洗电磁流量计 | 0~80m3/h，4~20mA，DN100；防爆型，316L电极，四氟衬里 |  | 台 | 2 | / |
| 4 | 含油防震压力表 | ϕ100,0-0.25MPa；材质：304 |  | 块 | 6 | / |
| 5 | 浓水转子流量计 | LZB-50；转子材质：316L |  | 台 | 2 | / |
| 三 | 阀门系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动阀门（气动） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 进水阀 | DN100，PN=1.0 | 对夹气动蝶阀，阀体阀板UPVC材质，橡胶密封，配防爆电磁阀 | 台 | 2 | / |
| 1.2 | 产水阀 | DN100，PN=1.0 |  | 台 | 2 | / |
| 1.3 | 补水阀 | DN100，PN=1.0 |  | 台 | 2 | / |
| 1.4 | 上排阀 | DN125，PN=1.0 |  | 台 | 2 | / |
| 1.5 | 下排阀 | DN125，PN=1.0 |  | 台 | 2 | / |
| 1.6 | 反洗阀 | DN100，PN=1.0 |  | 台 | 2 | / |
| 1.7 | 浓水阀 | DN50，PN=1.0 |  | 台 | 2 | / |
| 1.8 | 进气阀 | DN50，PN=1.0 |  | 台 | 2 | / |
| 2 | 手动阀门 | UPVC材质；压力等级：1.0Mpa |  | 批 | 1 | / |
| 3 | 公用管路系统 | UPVC材质；压力等级：1.0Mpa |  | 批 | 1 | / |
| 4 | 管道支架及附件 | 碳钢防腐（环氧富锌底漆+中间漆+面漆 厚度≥280μm） |  | 批 | 1 | / |
| 四 | 电气控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | 2200*800*600；316SS防爆 |  | 台 | 1 | / |
| 2 | 电磁阀箱 | 600*500*200；316SS防爆 |  | 台 | 2 | / |
| 3 | 防爆配电箱 | 防爆等级不低于 Exdb IIBT4 Gb，防护等级不低于 IP65，符合 GB3836 系列防爆标准 |  | 项 | 1 | 撬外电源接入 |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化设备 | 9000*2500*5300mm（两层总尺寸）；碳钢防腐（环氧富锌底漆+中间漆+面漆 厚度≥280μm），保温：阻燃聚氨酯+铝箔+接缝打胶密封（不锈钢瓦楞板包覆） |  | 项 | 1 | / |

# 附件五：绥中36-1原油处理厂污水处理系统优化提升项目设计文件

# 包含：工艺流程图、设备布置图、管道布置图、电气原理图 / 接线图、仪表回路图、钢结构施工图等。 备注：招标方提供，作为施工、验收、工程量核算的正式依据；本技术要求书与图纸不一致时，以设计图纸为准。